| C. 51. Peintures |
| --- |
| Les essais sont ceux prévus par le fascicule X "Protection des matériaux ferreux contre la corrosion" et par le document de référence RW 99-J-2 "Marchés publics pour entreprises de travaux, fournitures et services - utilisation des peintures à performance |
| C.52.2.1. Produits de marquage |
| C.52.2.1.1. Peintures |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Préparation des éprouvettes |  | Les résultats des essais de performance et de durabilité sont fixés par la moyenne arithmétique effectuée sur 3 éprouvettes différentes |
| Exigences des performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques x, y et facteur de luminance b | NBN EN 1436 | support de classe I et II |
| Rugosité | NBN EN 1436 | support de classe I |
| Temps de séchage | ASTM 711-89 | support de classe I |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance au rayonnement ultraviolet | ISO 4892-3 | (sur support de classe I) Essai réalisé durant 168 h. – lampe de type II, cycles d’exposition au rayonnement UV à (60 +2) °C pendant 8 h. et cycles de condensation à (50+2)°C pendant 4 h. |
| Résistance aux cycles gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | NBN EN 13687-1 | Les éprouvettes sont soumises à 20 cycles (support de classe II) |
| Résistance aux alcalis | NBN EN 1871 |  |
| Exigences de composition |  |  |
| Teneur en matière sèche | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en Ti02 (produits blancs) | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en microbilles (peintures A1) | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en solvant(s) aromatique(s) | UBAtc G0023 |  |
| Consistance | ASTM D 562 | (à 25°C) |
| Teneur en liant | NBN EN 12802 |  |
| Masse volumique | NBN T22-110 | À 25 °C |
| Teneur en pigments et matières inorganiques (charges) |  | La teneur en pigment et matière inorganiques est calculée à partir de la teneur en matière sèche et de la teneur en liant. |
| Identification du liant | NBN EN 12802 |  |
| Identification des pigments et des matières organiques | NBN EN 12802 |  |
| Caractéristiques non spécifiées |  |  |
| Mesure à l’adhérence de la peinture au support. | NBN EN 24620 |  |
| Résistance à l’abrasion | NBN EN ISO 7784-2 |  |
| C.52.2.1.2. Enduits à chaud |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Préparation des éprouvettes |  |  |
| Exigences de performances (essais préliminaires à la stabilité thermique) |  |  |
| Coordonnées trichromatiques x, y et facteur de luminance | NBN EN 1871 | (sur support de classe I.) |
| Point de ramollissement | NBN EN 1871 |  |
| Résistance aux alcalis | NBN EN 1871 |  |
| Choc à froid | NBN EN 1871 |  |
| Rugosité | NBN EN 1436 | (sur support de classe I.) |
| Coordonnées trichromatiques x, y après essais de stabilité thermique | NBN EN 1871 |  |
| Point de ramollissement après essais de stabilité thermique | NBN EN 1871 |  |
| Pénétration après essais de stabilité thermique | NBN EN 1871 |  |
| Vieillissement au rayonnement ultraviolet | NBN EN ISO 4892-3 | (sur support de classe I - épaisseur préconisée par le fabricant)Essai réalisé durant 1000 h. – lampe de type II, cycles d’exposition au rayonnement UV à (60 +2) °C pendant 8 h. et cycles de condensation à (50+2)°C pendant 4 h. |
| Exigences de durabilité |  |  |
| Résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | NBN EN 13687-1 |  |
| Exigences de composition |  |  |
| Teneur en dioxyde de titane | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en microbilles | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en liant | NBN EN 12802 |  |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-1 |  |
| Teneur en pigment et matières inorganiques |  | Calcul : 100 % - teneur en liant |
| Identification du liant | NBN EN 12802 |  |
| Identification des pigments et des matières organiques | NBN EN 12802 |  |
| C.52.2.1.3. Enduits à froid |
| Préparation des éprouvettes | UBAtc G0028 |  |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences de performances |  |  |
| Coordonnées trichromatiques x, y et facteur de luminance | NBN EN 1871 |  |
| Stabilité au stockage | NBN EN 1871 |  |
| Rugosité | NBN EN 1436 |  |
| Finesse de broyage | NBN EN ISO 1524 |  |
| Résistance aux cycles gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage | NBN EN 13687-1 | Support de classe II |
| Adhérence | NBN EN ISO 4624 | Support de classe II |
| Essais de composition | Essais sur l’enduit à froid mélangé et polymérisé |  |
| Teneur en Ti02 | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en liant | NBN EN 12802 |  |
| Essais d’identification |  |  |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-2 | à 25 °C |
| Teneur en liant | NBN EN 12802 |  |
| Identification du liant | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en pigments et en matières inorganiques (%) |  | Calcul : 100 % - teneur en liant |
| Identification des pigments et en matières inorganiques (%) | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en dioxyde de titane | NBN EN 12802 |  |
| Teneur en microbilles de verre | NBN EN 12802 |  |
| Primer d’accrochage |  |  |
| Masse volumique | NBN EN ISO 2811-1 (pour les produits liquides) NBN EN ISO 2811-2 (pour les produits solides) | à 25°C |
| Extrait sec | NBN EN ISO 3251 | 1° à 105 °C |
| Identification du liant | NBN EN 12802 |  |
| Contenu des conditionnements |  | Le contenu des récipients est déterminé par pesée et mesure de la masse volumique |
| C.52.2.1.4. Produits préformés |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Réflexion à la lumière du jour ou sous l’éclairage public | NBN EN 1790 |  |
| Réflexion sous l’éclairage des projecteurs de véhicules | NBN EN 1790 |  |
| Facteur de luminance et couleur | NBN EN 1790 |  |
| Adhérence | NBN EN 1790 |  |
| Résistance aux UV pour les marquages routiers préformés | NBN EN 1790 |  |
| C.52.2.1.5 Plots rétroréflechissants |
| NBN EN 1463/A1 - plots rétroréfléchissants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Coefficient d’intensité lumineuse | NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques du rayonnement rétroréfléchi | NBN EN 1463-1 |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance | NBN EN 1463-1 |  |
| C.52.2.2. Microbilles de verre |
| C.52.2.2.1. Microbilles de verre de premelange |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | ISO 2591-1 Tamisage de contrôle – Partie 1 |  |
| Qualité | NBN EN 1424 |  |
| Indice de réfraction | NBN EN 1424 |  |
| Résistance à l’eau, à l’acide chlorhydrique au chlorure de calcium et au sulfure de sodium | NBN EN 1424 |  |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Hydrofugation | NBN EN 1424 | mode opératoire B |
| C.52.2.2.2. Microbilles de verre de saupoudrage |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | ISO 2591-1 |  |
| Qualité | NBN EN 1423 |  |
| Indice de réfraction | NBN EN 1423 |  |
| Résistance à l’eau, à l’acide chlorhydrique au chlorure de calcium et au sulfure de sodium | NBN EN 1423 |  |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Hydrofugation | NBN EN 1423 | mode opératoire B |
| C.52.2.3. Produits antidérapants |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Granularité | ISO 2591-1 |  |
| Caractéristiques chimiques | NBN EN ISO 787-9 |  |
| Coordonnées trichromatiques et facteur de luminance | ISO 7724-2 |  |
|  |  | L’échantillon, après avoir été pressé, est conservé dans le récipient, la surface découverte vers le haut et en position horizontale pour l’éclairement et l’observation. |
| Exigences spécifiques |  |  |
| Dureté | NBN EN ISO 11127-4 |  |
| Coefficient de friabilité | NBN EN 1423 |  |
| C.52.2.4. Mélanges de microbilles et de produits antidérapants |
| NBN EN 1423 - Produits de marquage routier - Produits de saupoudrage - Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces deux composants est d'application |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Exigences générales |  |  |
| Détermination de la teneur en granulats | NBN EN 1423 |  |
| C. 53.1.1. - C. 53.1.5. Matériaux pour signaux routiers: aluminium, acier, éléments de boulonnerie, béton pour fondation, colles de fixation |
| Les essais sont ceux citées dans la NBN EN 12899-1, CUAP 01.06/04:2002 et le PTV 662 |
| Performance des signaux routiers: recouvrement (films) des panneaux |
| Résistance aux chocs | NBN EN ISO 6272 | paramètres d'essai selon NBN EN 12899-1 |
| Matériaux non rétroréfléchissants |  |  |
| Couleur et facteur de luminance | CIE 15 | paramètres d'essai selon NBN EN 12899-1 |
| Durabilité des performances visuelles | NBN EN ISO 877 | paramètres d'essai selon NBN EN 12899-1 |
| Matériaux rétroréfléchissants |  |  |
| films avec microbilles de verre (NBN EN 128991-) |
| Couleur et facteur de luminance | CIE 15 |  |
| Coefficient de rétroréflexion | CIE 54.2 |  |
| films microprismatiques (CUAP 01.06/04:2002) |
| Couleur et facteur de luminance |  |  |
| Coefficient de rétroréflexion |  |  |
| Performance des signaux routiers: Aspects constructifs |
| Déformation des panneaux par rapport au support | calcul ou essai selon NBN EN 12899-1 | paramètres selon PTV 662 |
| Déformation des supports par rapport à l'ancrage | calcul ou essai selon NBN EN 12899-1 | paramètres selon PTV 662 |
| Performance des signaux routiers: autres |
| Sécurité passive | NBN EN 12767 |  |
| Résistance à la corrosion | NBN EN ISO 1461 (elements en acier) |  |
| Perforation face du panneau | observation visuelle |  |
| Bord du panneau | observation visuelle |  |
| Dimensions |  |  |
| Performance des signaux routiers: autres |
| Stabilité des socles | calcul selon PTV 662 |  |
| Résistance des socles en béton | contrôle selon NBN EN 206-1 et NBN B15-001 |  |
| C.62 Dispositifs de balisage des routes |
| Les délinéateurs de balisage sont conformes aux spécifications du chapitre C.62 |
| C.63 Dispositifs anti-éblouissement. |
| Les dispositifs anti-éblouissement sont conformes aux spécifications de la norme NBN EN 12676-1. |
| L. Signalisation routière |  |  |
| L. 1. Signalisation des chantiers |  |  |
| L. 2. Travaux de signalisation verticale |
| Moment stabilisant | NBN B 03-002 et NBN B 03-002-2 |  |
| Chromaticité type 1/type 2 type 3 | NBN EN 12899-1 CUAP 01.06/04:2002 |  |
| Facteur de luminance type 1/type 2 type 3 | NBN EN 12899-1 CUAP 01.06/04:2002 |  |
| L3. Balisage des routes |  |  |
| Rétroréflecteurs biconvexes en verre (EN 12899-3 classe R3) |  |  |
| les essais sont ceux prévus par la norme NBN EN 12899-3 |  |  |
| délinéateurs |  |  |
| coordonnées chromatiques | NBN EN 12899-3 / CIE 15 |  |
| facteur de luminance | NBN EN 12899-3 / CIE 15 |  |
| résistance aux chocs | NBN EN 12899-3 |  |
| sécurité passive | NBN EN 12767 | délinéateurs avec masse ≥ 6 kg procédure simplifiée, essai à 70km/h |
| exigences statiques | NBN EN 12899-3 | délinéateurs type D3 seulement |
| résistance à la corrosion – parties non galvanisées | essai brouillard salin NBN EN 13523-8 |  |
| résistance à la corrosion – parties galvanisées | NBN EN ISO 1461 |  |
| rétroréflecteurs |  |  |
| coordonnées chromatiques | NBN EN 12899-3 / CIE 54.2 |  |
| coefficient de rétroréflexion | NBN EN 12899-3 / CIE 54.2 |  |
| résistance aux chocs | NBN EN 12899-3 | rétroréflecteurs type R2 avec une hauteur de chute de 200 mm (classe DH1) |
| L.4. Signalisation horizontale (marquages routiers) |
| Caractéristiques spécifiées |  |  |
| Déterminations météorologiques | NBN EN 1824 |  |
| Contrôle de la couleur | NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance sous éclairage diffus (Qd)) | NBN EN 1436 |  |
| Coefficient de luminance rétroréfléchie (RL) | NBN EN 1436 |  |
| Rugosité | NBN EN 1436 |  |
| Dosage des matériaux de marquage. | NBN EN 1824 |  |
| Caractéristiques géométriques | CME 60.08 |  |
| Aptitude à l’enlèvement | NBN EN 1824 |  |
| L.5 Ecran anti-éblouissement |  |  |
| durabilité | NBN EN 12676-1 |  |