### C. 46. PRODUITS POUR SYSTEME D'ETANCHEITE

### C. 46.1. systeme d'ETANCHEITE

### C. 46.1.1. systeme d'ETANCHEITE A BASE DE FEUILLE BITUMINEUSE ARMEE

### C. 46.1.1.1. DESCRIPTION

Le système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée est un système qui, appliqué sur un tablier de pont, supprime le passage d'eau et de solutions aqueuses vers le tablier.

Il est constitué d'un primaire et d'une feuille en bitume armé.

Le système d'étanchéité fait l'objet d'une documentation technique reprenant les éléments suivants :

Description.

-	Dénomination commerciale

-	Composition

-	Epaisseur de la feuille et épaisseur sous armature

-	Caractéristiques de l'armature et du liant de surfaçage (masse d'enrobage)

-	Finition des faces supérieure et inférieure

Utilisation prévue.

-	Type(s) de couches de protection avec lesquelles le système d'étanchéité est compatible.

Conditions d'utilisation.

-	Préparation du support (planéité, texture de surface, …)

-	Accessibilité aux véhicules de chantier

-	Pente maximale admissible du support

-	Classe(s) de support

On distingue les classes suivantes :

Classe I : béton ordinaire

Classe II : béton ou mortier de réparation du type PC, conforme à la EN 1504-3

Classe III : béton ou mortier de réparation du type PCC, conforme à la EN 1504-3.

-	fissuration admissible du support.

Mise en œuvre.

### C. 46.1.1.2. SPECIFICATIONS

Le système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée répond aux spécifications du guide d'agrément UBATC n° G0001 "Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité des ponts et autres surfaces en béton circulables par les véhicules".

### C. 46.1.1.3. RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le guide G0001.

Le coût de ces vérifications est à charge de l'adjudicataire.

Le système couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable; dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l'organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d'un dossier technique fourni par l'adjudicataire.  Ce dossier doit établir :

-	que le produit est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes à celles du guide G0001;

-	que l'organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l'annexe 2 du document de référence RW99-A-3.

### C. 46.1.1.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

### C. 46.1.2. systeme d'ETANCHEITE A BASE DE RESINE

### C. 46.1.2.1. DESCRIPTION

Le système d'étanchéité à base de résine est un système qui, appliqué sur un tablier de pont, supprime le passage d'eau et de solutions aqueuses vers le tablier.

Il est constitué :

-	d'une couche d'accrochage au support;

-	d'une couche d'étanchéité;

-	d'une ou plusieurs couches d'accrochage à la couche de protection.

Le système d'étanchéité fait l'objet d'une documentation technique reprenant les éléments suivants :

Description.

-	Dénomination commerciale

-	Composition

-	Epaisseur nominale de la couche d'étanchéité

Utilisation prévue.

-	Type(s) de couches de protection avec lesquelles le système d'étanchéité est compatible.

Conditions d'utilisation.

-	Préparation du support (planéité, texture de surface, …)

-	Accessibilité aux véhicules de chantier

-	Pente maximale admissible du support

-	Classe(s) de support

On distingue les classes suivantes :

Classe I : béton ordinaire

Classe II : béton ou mortier de réparation du type PC, conforme à la EN 1504-3

Classe III : béton ou mortier de réparation du type PCC, conforme à la EN 1504-3.

-	fissuration admissible du support.

Mise en œuvre.

-	application;

-	délai entre couches;

### C. 46.1.2.2. SPECIFICATIONS

Le système d'étanchéité à base de résine répond aux spécifications du guide d'agrément UBATC 
n° G0003 "Systèmes de résines liquides utilisées comme étanchéité des ponts et toitures parking".

### C. 46.1.2.3. RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le guide G0003.

Le coût de ces vérifications est à charge de l'adjudicataire.

Le système couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable; dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l'organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d'un dossier technique fourni par l'adjudicataire.  Ce dossier doit établir :

-	que le produit est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes à celles du guide G0003;

-	que l'organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l'annexe 2 du document de référence RW99-A-3.

### C. 46.1.2.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

### C. 46.1.3. SYSTEME D'ETANCHEITE A BASE D'ASPHALTE COULE

### C. 46.1.3.1. DESCRIPTION

Le système d'étanchéité à base d'asphalte coulé est un système qui, appliqué sur un tablier de pont, supprime le passage d'eau et de solutions aqueuses vers le tablier.

Il est constitué :

-	de voile de verre;

-	d'une couche d'étanchéité en asphalte coulé.

### C. 46.1.3.2. SPECIFICATIONS

°	Voile de verre : le voile de verre répond aux spécifications suivantes :

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Masse surfacique nominale Charge à la rupture longitudinale Charge à la rupture transversale | ≥ 50 g/m² ≥ 160 N ≥ 80 N | NBN EN 1849-1 NBN EN 12311-1 NBN EN 12311-1 |

°	Asphalte coulé : les spécifications du C.60.1 sont d'application.

### C. 46.1.3.3. RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou sons délégué procède aux vérifications et contrôles prévus au C.46.1.3.3.

Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l'adjudicataire.

### C. 46.1.3.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

### C. 46.2. systeme d'EGALISATION DU SUPPORT

### C. 46.2.1. TIRE GRATTE EPOXY

### C. 46.2.1.1. DESCRIPTION

Le tiré-gratté époxy est un mortier époxy de consistance coulable destiné à traiter les surface de béton dont la profondeur moyenne de texture PMT est de 0,5 < PMT < 4 mm, ou dont les discontinuités de surface ont une profondeur maximale de 8 mm.

L'épaisseur maximale du tiré-gratté époxy est de 8 mm sauf en des zones très localisées.  L'épaisseur au-dessus des aspérités est la plus faible possible.

### C. 46.2.1.2. SPECIFICATIONS

Le tiré-gratté époxy est constitué des couches suivantes, appliquées frais sur frais

-	une couche d'imprégnation en résine époxy, au taux nominal de 400 g/m²;

-	une couche de mortier époxy coulable, constitué d'un mélange de résine époxy et sable de quartz;

-	un saupoudrage de quartz 0,5 – 0,8 mm à raison de 500 – 800 g/m².

La résine époxy répond aux spécifications suivantes :

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Matières non volatiles | > 98 % | Essai effectué sur le mélange des 2 composants par référence à la EN ISO 3251 Conservation du mélange pendant 24 h à température ambiante puis 3 h à 105 °C |
| Délai maximal d'utilisation | > 10 min | EN ISO 9514 |

### C. 46.2.1.3. RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et contrôles prévus au C.46.4.2.

Le coût de ces vérifications et contrôles est à charge de l'adjudicataire.

### C. 46.2.1.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

### C. 46.2.2. MASSE D'EGALISATION BITUMINEUSE

### C. 46.2.2.1. DESCRIPTION

La masse d'égalisation bitumineuse est un mélange de charges minérales, de filler et de liant bitumineux modifié, destiné à traiter les surfaces de béton dont la profondeur moyenne de texture PMT est de 0,5 < PMT ≤ 4 mm, ou les discontinuités de surface de profondeur maximale 8 mm.

L'épaisseur au-dessus des aspérités est la plus faible possible.

L'épaisseur maximale est inférieure à 8 mm, sauf en des zones très localisées.

La masse d'égalisation bitumineuse fait l'objet d'une documentation technique reprenant les éléments suivants :

Description.

Utilisation prévue.

-	Type(s) de couches d'étanchéité avec lesquelles la masse d'égalisation est compatible.

Mise en œuvre.

### C. 46.2.2.2. SPECIFICATIONS

La masse d'égalisation bitumineuse répond aux spécifications du guide d'agrément UBATC n° G0030 "Masses d'égalisation bitumineuses pour la correction de texture des tabliers de ponts".

### C. 46.2.2.3. RECEPTION DES PRODUITS

Le pouvoir adjudicateur ou son délégué procède aux vérifications et aux contrôles prévus par le guide G0030

Le coût de ces vérifications est à charge de l'adjudicataire.

Le produit  couvert par une certification volontaire pertinente est dispensé des contrôles de réception technique préalable; dans ce cas, la conformité aux exigences du marché est vérifiée sur base des documents produits par l'organisme de certification.

La pertinence de la certification volontaire est jugée par le pouvoir adjudicateur sur base d'un dossier technique fourni par l'adjudicataire.  Ce dossier doit établir :

-	que le produit est certifié conforme à des prescriptions et exigences équivalentes à celles du guide G0030;

-	qu'un organisme indépendant du fabricant a procédé à des vérifications et contrôles équivalents à ceux prévus par le guide G0005;

-	que l'organisme qui a délivré le certificat répond aux critères définis dans l'annexe 2 du document de référence RW99-A-3.

### C. 46.2.2.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.