### C. 46. PRODUITS POUR SYSTEME D'ETANCHEITE

### C. 46.1. systeme d'ETANCHEITE

### C. 46.1.1. systeme d'ETANCHEITE A BASE DE FEUILLE BITUMINEUSE ARMEE

### C. 46.1.1.1. DESCRIPTION

Le système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée est un système qui, appliqué sur un tablier de pont, supprime le passage d'eau et de solutions aqueuses vers le tablier.

Il est constitué d'un primaire et d'une feuille en bitume armé (ou de l'assemblage de plusieurs feuilles en bitume armé).

Le système d'étanchéité fait l'objet d'une documentation technique reprenant les éléments suivants :

Description

-	Dénomination commerciale

-	Primaire d'adhérence associé à la feuille bitumineuse et taux d'application

-	Type et nombre d'armatures, nature du liant de surfaçage

-	Type de couche de protection

-	Caractéristiques d'identification : les propriétés suivantes doivent faire l'objet de VDF (valeurs déclarées par le fabricant)

| Caractéristiques | Tolérances (%) des valeurs de référence | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur (mm) | ± 5 (valeur moyenne) | - |
|  | ± 10 (valeur individuelle) |  |
| Masse surfacique (kg/m²) | ± 10 | Feuilles sans granulats d'autoprotection |
|  | ± 15 | Feuilles avec granulats d'autoprotection |
| Résistance en traction (N/50 mm) | ± 20 |  |
| Allongement à la force maximale (%) | ± 15 en absolu | Armature en non tissé |
|  | - | Armature en non tissé minéral |

Utilisation prévue

L'utilisation prévue est donnée par les éléments du marquage CE.

Conditions d'utilisation

-	Epaisseur nominale en mm de liant de surfaçage sous armature.

-	Accessibilité aux véhicules de chantier de plus de 3,5 t.

-	Pente maximale admissible du support.

Mise en œuvre

### C. 46.1.1.2. SPECIFICATIONS

### C. 46.1.1.2.1. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION PREVUE

Le système d'étanchéité répond aux spécifications suivantes de la NBN EN 14695.

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Défaut d'aspect | Exempt | - |
| Epaisseur (mm) | ≥ 4,0 | - |
| Longueur, largeur (m) | ≥ VLF | - |
| Ecart de rectitude (mm/m) | ≤ 20 | - |
| Absorption d'eau (%) | ≤ 1,0 | - |
| Souplesse à basse température (°C) | ≤ - 16 ≤ - 6 | bitume élastomère bitume plastomère |
| Résistance au fluage à température élevée (°C) | ≥ 100 ≥ 120 | bitume élastomère bitume plastomère |
| Stabilité dimensionnelle (%) | ≥ - 0,5 ≥ - 1,2 | Note 1 |
| Etanchéité à l'eau | Etanche |  |
| Souplesse à basse température après réaction au vieillissement thermique (°C) | ≤ - 6 ≤ 0 | bitume élastomère bitume plastomère |
| Résistance au fluage à température élevée après réaction au vieillissement thermique (°C) | ≥ 90 ≥ 110 | bitume élastomère bitume plastomère |
| Adhérence support - système d'étanchéité (N/mm²) | ≥ 0,4 (0,3) (Note 3) |  |
| Résistance au compactage d'une couche d'enrobé bitumineux | Etanche | Note 2 |
| Comportement lors de l'application de l'asphalte coulé | La surface cumulée de taches noires à la surface de l'asphalte coulé doit être ≤ 50 % de la surface totale La diminution d'épaisseur de la feuille doit être ≤ 1 mm Le nombre d'inclusion de liant bitumineux polymère provenant de la feuille doit être ≤ 6 | Note 1 |

| Caractéristiques | Prescriptions | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- |
| Adhérence support - système d'étanchéité - couche de protection (N/mm²) | ≥ 0,4 (0,3) ≥ 0,4 (0,3) Note 3 | Note 1 Note 2 |
| Résistance au cisaillement (N/mm²) | ≥ 0,1 ≥ 0,1 | Note 1 Note 2 |
| Compatibilité par vieillissement thermique (%) | > 100 > 100 | Note 1 Note 2 |
| Aptitude au pontage des fissures | Ni fissuration, ni délamination, ni pli ou rupture de l'armature principale décollement < 50 mm |  |
| Note 1 Lorsque la couche de protection est en asphalte coulé. Note 2 Lorsque la couche de protection est en béton bitumineux. |

### C. 46.1.1.2.2. SPECIFICATIONS relatives aux conditions d'UTILISATION

Les conditions d'utilisation sont définies par les essais suivants selon le guide d'agrément G0001 :

-	Epaisseur de liant de surfaçage sous armature : ≥ 2,0 mm (essai 6.5).

-	Résistance aux manœuvres de véhicules : ni décollement, ni déchirure, ni perforation, pas d'empreinte supérieure à la demi épaisseur de l'étanchéité (pour les étanchéités accessibles aux véhicules de chantier de plus de 3,5 t) (essai 6.17).

-	Stabilité au fluage du système d'étanchéité lors de la pose de la protection.

L'augmentation de l'épaisseur moyenne au point bas (respectivement la diminution de l'épaisseur moyenne au point haut) de la feuille d'étanchéité ne dépasse pas 10 % de l'épaisseur moyenne de référence.  Aucune valeur individuelle de l'épaisseur ne peut s'écarter de plus de 30 % de l'épaisseur moyenne de référence.  Le glissement de l'armature sera inférieur à 10 mm pour toutes les mesures et n'induira aucun plissement, déchirure, vide ou décollement avec le liant de surfaçage (pour les pentes > 6 %) (essai 6.21).

-	Résistance au pelage des jonctions :

-	≥ 40 N (bitume plastomère);

-	≥ 100 N (bitume élastomère);

(pour les feuilles bitumineuses dont le liant de surfaçage au-dessus de l'armature est différent de celui en dessous de l'armature) (essai 6.27).

-	Résistance au pelage des jonctions après vieillissement thermique.

Après 12 semaines de vieillissement, la diminution de la résistance moyenne initiale au pelage est au plus de 50% de la résistance moyenne initiale au pelage (pour les feuilles bitumineuses dont le liant de surfaçage au-dessus de l'armature est différent de celui en dessous de l'armature) (essais 6.11 et 6.27).

### C. 46.1.1.3. RECEPTION DES PRODUITS - SYSTEMES d'ATTESTATION DE CONFORMITE

Les systèmes d'étanchéité à base de feuilles bitumineuses armées relèvent du système 2+.

Les exigences de la NBN EN 14695 sont vérifiées sur base des documents accompagnant le marquage CE.

Les exigences non couvertes par le marquage CE sont vérifiées sur base d'un rapport d'essai établi par un laboratoire accrédité ou reconnu par le pouvoir adjudicataire.

### C. 46.1.1.4. LIVRAISON ET STOCKAGE

La livraison et le stockage des produits sont tels que leur conformité est préservée.

La préservation doit également inclure le marquage et l'étiquetage des produits.