### K. 9.1. ETANCHEITE DES DALLES DE TABLIER

### K. 9.1.1. DESCRIPTION

L'étanchéité des dalles de tablier est assurée par un complexe étanchéité - protection constitué d'un système d'étanchéité et d'une couche de protection présentant les caractéristiques requises :

-	continu : la couche d'étanchéité est continue jusqu'aux rives de l'ouvrage et raccordée à tous les équipements (joints, avaloirs,  gargouilles, etc.) ou dispositifs de fixation de ces équipements.

A cet effet :

•	soit ces dispositifs sont placés avant l'application du système d'étanchéité et celui-ci s'y raccorde par recouvrement et adhérence (tiges filetées, tubes en acier de réservation pour coulis de scellement, etc.);

•	soit des dispositifs de fixation particuliers sont prévus pour permettre une étanchéité par des moyens complémentaires (douilles d'ancrage avec collerette, rondelles en néoprène, etc.).

Un soin particulier est apporté à la finition de l'étanchéité autour de tous les éléments de la structure (suspentes de pont bowstring,…) et de tous les dispositifs de fixation des équipements (ancrages de garde-corps, glissières de sécurité,…).

-	adhérent : la couche de protection adhère au système d'étanchéité.  Le système d'étanchéité adhère au support, sauf lorsqu'il est à base d'asphalte coulé posé en non-adhérence.

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de système multicouches.

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

L'étanchéité doit être complétée par un système de drainage et d'évacuation des eaux recueillies par la couche d'étanchéité et le cas échéant par la couche de protection lorsqu'elle est en asphalte coulé (voir K. 9.2).

Le support, qu'il soit tablier ou trottoir, est qualifié de sensiblement horizontal si sa pente résultante est ( 6 %.

### K. 9.1.2. CLAUSES TECHNIQUES

K. 9.1.2.1. PRODUITS

-	Système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée : il répond aux spécifications du C. 46.1.4.

-	Système d'étanchéité à base de résines : il répond aux spécifications du C. 46.1.2.

-	Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé : il répond aux spécifications du C. 46.1.3.  	
Ce système ne peut être utilisé que sur des tabliers dont la pente résultante est inférieure ou égale à 6 %.

-	Couche de protection en asphalte coulé : elle répond aux spécifications du C. 60.3.

En outre, pour les ouvrages du réseau 1 ou trafic similaire (T > 4000 véhicules), la couche doit répondre aux critères de résistance au simulateur de trafic.

-	Couches de protection en enrobé types BB-3D, BB-3C ou BB-3B : elles répondent aux spécifications du G. 2.

En outre, pour les ouvrages du réseau 1 ou trafic similaire (T > 4000 véhicules), la couche doit répondre aux critères de résistance au simulateur de trafic.

-	Produit de scellement :

Le produit de scellement répond aux spécifications suivantes :

•	produit de scellement coulé à chaud : C. 21.1;

•	produit de scellement coulé à froid (résine époxy souple,…) : C. 21.2;

•	produit de scellement préformé pour enrobés hydrocarbonés : C. 21.3.

-	Profilé de protection : en acier inoxydable de qualité AISI 316, en 0,8 mm d'épaisseur minimale et 3 m de longueur maximale.

Le profilage aux dimensions appropriées est effectué à la plieuse.

-	Fixation mécanique du profilé de protection : vis inoxydable type A2 selon NBN EN ISO 3506-1 et 3506-2, avec collerette et rondelle en caoutchouc.

-	Autres produits nécessaires au traitement de points singuliers :

•	feuille en caoutchouc néoprène;

•	résine élastique;

•	…

-	Produit de joint de dilatation bitumineux : il répond aux spécifications du K 8.3.

-	Asphalte coulé pour revêtement : il est du type MA 10 et il répond aux spécifications du C. 60.4 applicables au réseau considéré.  Si l'épaisseur est inférieure à 30 mm, il est du type MA 6,3.

-	Imprégnation pare-vapeur : elle répond aux spécifications du cahier spécial des charges.

Le système d'étanchéité doit être approprié à la classe de trafic de la voirie concernée et être compatible avec la couche de protection et, le cas échéant, avec les produits de réparation.

K. 9.1.2.2. EXECUTION

#### K. 9.1.2.2.1. Considérations générales

Des documents d'exécution sont établis et soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant au moins 30 jours calendrier avant l'exécution.  Ces documents d'exécution précisent :

-	Les moyens en personnel et en matériel.

-	Les matériaux : système d'étanchéité, couche de protection.

-	Tous les détails d'exécution.

-	Les procédures de mises en œuvre.

Les prescriptions suivantes sont d'application :

•	le rejet des eaux vers les rives de l'ouvrage est interdit sauf si des dispositions particulières sont prises pour éviter le ruissellement des eaux de percolation sur les faces verticales de 
celui-ci, tant vues que cachées (blocs d'abouts, etc.);

•	des avaloirs à double effet sont prévus pour récolter les eaux au niveau de la couche d'étanchéité;

•	les parties verticales d'étanchéité restant visibles après pose des revêtements sont protégées contre les sollicitations;

•	un produit de scellement doit être utilisé aux interfaces verticales entre produits de nature différente exposés aux influences atmosphériques.  Pour les produits de scellement coulés, une gorge de 30 mm de profondeur et de largeur appropriée au produit de scellement est réalisée, à l'aide d'une fourrure amovible.  Pour les produits de scellement préformés (utilisés avec les enrobés hydrocarbonés et les asphaltes coulés), une bande de 30 mm de hauteur minimale et 10 mm d'épaisseur minimale est appliquée au préalable sur l'interface avec l'enrobé et les asphaltes coulés;

•	la couche d'étanchéité doit toujours être protégée.

La protection peut être :

-	une couche d'asphalte coulé; l'asphalte coulé sera gravillonné s'il est utilisé en couche d'usure;

-	une couche d'enrobé BB-3D, C ou B;

-	une 2ème couche d'étanchéité sur les relevés et zones non accessibles au trafic piétonnier, cycliste ou automobile;

-	un profilé métallique sur les relevés;

-	une couche d'usure associée à une couche d'étanchéité à base de résine sur les zones uniquement accessibles au trafic piétonnier.  Le cas échéant, cette couche est décrite dans le cahier spécial des charges;

•	pour les relevés, les dispositions constructives doivent empêcher tout contact direct entre les relevés et les véhicules.

K. 9.1.2.2.2. Caractéristiques du support béton

Le support doit avoir au moins 28 jours.

Avant application d'un système d'étanchéité adhérent, le support doit être grenaillé, afin d'obtenir les caractéristiques définies ci-après.  Les zones non accessibles à la grenailleuse sont sablées avant le grenaillage.

Au cas où le support ne répond pas aux exigences sur les caractéristiques reprises ci-après, il doit être réparé suivant les prescriptions du N. 1.3 aux frais de l'entrepreneur et en accord avec le fonctionnaire dirigeant.

Caractéristiques géométriques

Le support présente en tout point les caractéristiques reprises au tableau ci-après.

|  | Feuilles | Résines | Asphaltes coulés |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondeur de stagnation d'eau (mm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Planéité (mm) 1) | ≤ 3 | Sans objet | Sans objet (en adhérence) ( 4 (en non-adhérence) |
| Creux (mm) 2) | ≤ 3 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Aspérités et escaliers (mm) 2) | ≤ e 4) | ≤ 2 | ≤ 4 |
| Texture de surface 3) (PMT) (mm) | 0,25 ≤ PMT ( 0,25 e 4) | 0,25 ≤ PMT ( 1 | 0,25 ≤ PMT ( 2 |
| 1) Planéité : variation graduelle du niveau de surface, affectant des zones de 0,1 m à 1 m de long. 2) Discontinuité de surface : variation brutale du niveau de la surface, telles que trace de pas, strie, … La discontinuité de surface est une singularité observée sur une surface, par rapport à la texture. Les discontinuités de surface sont caractérisées par la profondeur des creux, et la hauteur des aspérités et escaliers. 3) Texture : rugosité de la surface, perçue lorsqu'on la parcourt du bout des doigts. La texture est caractérisée par la PMT (profondeur moyenne de texture). 4) e : épaisseur de liant de surfaçage sous armature (en mm). |

Résistance à la traction en surface

La résistance à la traction en surface doit être supérieure à 1,5 MPa, pour les systèmes d'étanchéité posés en adhérence.

Néanmoins, dans le cas des systèmes d'étanchéité à base de feuilles bitumineuses préfabriquées ou d'asphalte coulé posé en adhérence, une résistance comprise entre 1,0 et 1,5 MPa peut être acceptée, pour autant qu'il y ait rupture dans la masse du support.  En cas de rupture superficielle du support, un essai de convenance est réalisé au préalable, avec le système d'étanchéité prévu. Les valeurs à obtenir par cet essai d'adhérence sont au moins celles indiquées au K.9.1.3..

Propreté.

Le support doit être exempt de particules non adhérentes et de tout produit susceptible d'altérer l'adhérence de la couche d'étanchéité.

Angles rentrants ou saillants

Les angles rentrants ou saillants doivent être chanfreinés à 45° ou arrondis, sur une longueur minimale de 20 mm.

Les chanfreins sont réalisés par coffrage.

Fissuration du support

La largeur maximale admissible des fissures est précisée dans le dossier technique de la couche d'étanchéité.

Busettes de décompression

En cas de pose d'un système d'étanchéité en non-adhérence, des busettes de décompression de 20 mm à 30 mm de diamètre traversent verticalement toute l'épaisseur de la dalle-support; ces busettes sont implantées au centre de chaque zone de non-adhérence.

K. 9.1.2.2.3. Surfaces en acier

Toutes les surfaces en acier éventuellement apparentes reçoivent leur propre traitement anticorrosion, lequel est compatible avec la couche d'accrochage et la couche d'étanchéité. 	
Les éléments corrodés sont traités préalablement par un sablage au degré SA 2.5 pour les éléments pouvant être démontés ou par un décapage au degré ST 2 pour les éléments devant rester en place.

K. 9.1.2.2.4. Mise en œuvre du système d'étanchéité

Les différentes couches du système d'étanchéité doivent être appliquées sur support sec et propre, sauf mention contraire dans le dossier technique. Elles ne peuvent être appliquées sur support mouillé ou couvert de givre ou de neige.

Le cas échéant, l'application préalable d'une imprégnation pare-vapeur est décrite dans le cahier spécial des charges.

-	Système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée

Le système d'étanchéité est mis en œuvre comme décrit dans le dossier technique du système d'étanchéité.

Les principes généraux suivants sont d'application :

Pose du primaire

L'application du primaire ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans le dossier technique du fabricant du système d'étanchéité.

Les conditions hygrothermiques de l'air et du support sont telles que toute formation de rosée est exclue pendant l'application et le séchage/durcissement du primaire.

L'application doit être effectuée de manière régulière; il convient d'éliminer tout produit excédentaire, afin d'éviter le piégeage de solvants qui pourraient être libérés lors de l'application de la feuille, et influencer négativement l'adhérence.

Pose de la feuille bitumineuse armée

La feuille est placée en adhérence totale, sans tension.  La pose est effectuée au chalumeau de manière à obtenir un bain de bitume au pied du rouleau.  La pose est suivie d'un marouflage immédiat au rouleau souple et pesant de manière à obtenir cette adhérence totale.

La pose mécanique est autorisée pour autant qu'elle réponde aux mêmes conditions et que la machine utilisée ait été préalablement soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.  Cette approbation est fondée sur l'exécution d'une plage d'essai.  Des essais d'adhérence sont réalisés comme décrit au K. 9.1.4.2. de manière à démontrer non seulement le respect des critères d'adhérence mais également l'existence d'un collage efficace sur la totalité de chaque pastille d'essai.

Le recouvrement des lés est de 100 mm au minimum, aussi bien dans le sens longitudinal que transversal.

Les différents lés doivent être décalés de 500 mm au minimum.

La jonction se fait par soudage à la flamme sur toute la largeur du recouvrement, lequel est ensuite soigneusement comprimé, afin d'assurer la continuité de l'étanchéité et de réaliser un chanfrein  diminuant ainsi les discontinuités brusques d'épaisseurs génératrices de fissures dans le revêtement.

Il a lieu d'éviter les contre-joints en commençant par les points bas de manière à assurer un recouvrement amont sur aval.  Ce critère peut ne pas être pris en considération lorsque la couche de protection est en asphalte coulé.  Les lés sont placés parallèlement à l'axe du trafic et de manière à ce que jamais plus de deux joints ne se chevauchent.

-	Système d'étanchéité à base de résine

Le système d'étanchéité est mis en œuvre comme décrit dans le dossier technique du système d'étanchéité.

La couche d'étanchéité est obtenue par au moins deux applications.  Suivant le type de produits, ces 2 applications peuvent se suivre immédiatement.

-	Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé

a)	Asphalte coulé posé en non-adhérence

•	Vernis d'adhérence

Le vernis d'adhérence est celui prévu dans le dossier technique de la feuille utilisée pour les remontées et autres points singuliers ou à défaut, répond aux prescriptions du C. 20.

Le vernis est appliqué sur le tablier en bandes de 200 mm de largeur disposées le long des discontinuités du support et des points singuliers ainsi que du pourtour des lés du voile de verre dont question ci-après et en quantité suffisante pour obtenir après séchage un aspect brillant uniforme.

L'application doit être effectuée de manière régulière; il convient d'éliminer tout produit excédentaire, afin d'éviter le piégeage de solvants qui pourraient être libérés lors de l'application de l'asphalte coulé, et provoquer du bullage.

•	Voile de verre

La mise en œuvre s'effectue en respectant les points suivants :

◦	recouvrement (longitudinal et transversal) : 250 mm;

◦	le voile de verre est arrêté à 200 mm des discontinuités du support et des points singuliers (la bande de support laissée à découvert est revêtue de vernis d'adhérence);

◦	le voile de verre ne peut avoir subi ni dégâts, ni déformations lors des opérations de manutention et de pose;

◦	le voile de verre est impérativement sec au moment de la pose de l'asphalte coulé.

•	Asphalte coulé

L'asphalte coulé est transporté dans des malaxeurs fonctionnant mécaniquement et permettant le réglage du chauffage, de manière à obtenir un mélange homogène sans surchauffe.

°	Asphalte coulé bicouche

L'asphalte coulé est mis en œuvre en deux couches d'épaisseurs sensiblement égales (l'épaisseur totale étant de 15 mm).  La seconde couche est posée immédiatement après la première, les joints étant décalés de 500 mm par rapport à ceux de la première couche.  La température lors de la pose est au maximum de 230 °C.

°	Asphalte coulé monocouche

L'asphalte coulé est mis en œuvre en une couche en 10 mm d'épaisseur.  Dans ce cas, l'utilisation d'une couche de protection en asphalte coulé est obligatoire.

La couche d'étanchéité en asphalte coulé est relevée sur les chanfreins, à pente maximum de 45 %, dont la hauteur ne dépasse pas 30 mm.  Lorsque les relevés dépassent cette hauteur, leur étanchéité est assurée par une feuille d'étanchéité préfabriquée conforme au C. 46.1.1.

Les joints de la couche supérieure sont colmatés par réchauffement sur une largeur de 100 mm et lissés à la truelle.

b)	Asphalte coulé posé en adhérence

Les spécifications sont décrites dans le cahier spécial des charges.

K. 9.1.2.2.5. Eléments singuliers

Le traitement des éléments singuliers doit être conforme aux indications données ci-après.  Des dispositions alternatives peuvent être proposées par l'entrepreneur moyennant accord du fonctionnaire dirigeant.

K. 9.1.2.2.5.1. Raccord au droit des éléments longitudinaux

a)	Etanchéité continue au-delà d'une discontinuité de niveau

•	Pose de la couche d'étanchéité.

-	Feuille bitumineuse armée :

*	horizontalement, le lé est posé contre le chanfrein, longitudinalement à la chaussée;

*	sur la rehausse, le lé est posé perpendiculairement à la chaussée, et couvre le lé horizontal sur 200 mm au moins.

-	Système d'étanchéité à base de résines : le système est appliqué en continu horizontalement et sur la rehausse.

-	Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé :

*	la rehausse est étanchée à l'aide d'une feuille bitumineuse armée, couvrant la 1ère couche d'asphalte coulé sur 200 mm au moins.  La 2ème couche d'asphalte coulé (ou la couche de protection en asphalte coulé monocouche) est posée sur le lé.

•	Protection du relevé.

Le relevé est protégé à l'aide d'une 2ème couche d'étanchéité.

Cette 2ème couche d'étanchéité est résistante aux UV.

En cas d'utilisation de feuilles préfabriquées, il n'est pas nécessaire de prévoir dans celle-ci des recouvrements de lés; ceux-ci peuvent alors être placés bord à bord, ce qui permet d'éviter les surépaisseurs.

•	Pose de la couche de protection et du revêtement.

Lors des travaux de pose, il est interdit de blesser les relevés d'étanchéité.

La figure K. 9.1.2.2.5.1.a montre le traitement d'une discontinuité de niveau  avec une couche d'étanchéité en feuille bitumineuse armée, surmontée d'une tablette sous garde-corps.

Figure K. 9.1.2.2.5.1.a - Traitement d'une discontinuité de niveau par feuille préfabriquée (étanchéité continue)

b)	Etanchéité interrompue sur une discontinuité de niveau dont la hauteur permet la pose d'un profilé de protection.

•	Pose de la couche d'étanchéité.

Les considérations du point a) sont d'application.

•	Protection du relevé.

Le relevé est protégé par un profilé de protection.

Le profilé de protection est fixé au relevé, au-dessus de la couche d'étanchéité, à l'aide de vis inoxydables avec collerette et rondelle en caoutchouc; l'entredistance des fixations mécaniques est de 300 mm.

Le recouvrement de 2 tronçons de profilés est de 100 mm.

Un produit de scellement souple sera utilisé à la jonction entre la rehausse et le profilé, afin de reprendre les irrégularités du support et d'éviter les infiltrations d'eau entre la rehausse et la couche d'étanchéité.

•	Pose de la couche de protection et du revêtement.

Lors des travaux de pose, il est interdit de blesser les relevés d'étanchéité.  Le profilé de protection se prolonge de ± 30 mm dans la couche supérieure.

La figure K. 9.1.2.2.5.1.b montre le traitement d'une discontinuité de niveau par résine.

Figure K. 9.1.2.2.5.1.b - Traitement d'une discontinuité de niveau avec ancrage de l'étanchéité en résine

c)	Etanchéité interrompue sur une discontinuité de niveau ne permettant pas l'ancrage de l'étanchéité.

Les considérations du b) ci-avant sont d'application, sauf que la couche d'étanchéité sur la rehausse est arrêtée au niveau de la gorge prévue entre la couche supérieure et la rehausse, et que la protection de l'étanchéité à l'aide d'un profilé n'est pas envisageable.

Il ne peut y avoir de discontinuité entre le produit de scellement et le relevé d'étanchéité.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir l'adhérence du produit de scellement à la rehausse.

La figure K. 9.1.2.2.5.1.c montre le traitement d'une rehausse avec une couche d'étanchéité en feuille préfabriquée.

Figure K. 9.1.2.2.5.1.c - Traitement d'une discontinuité de niveau
sans ancrage de l'étanchéité

K. 9.1.2.2.5.2. Raccord au droit des éléments transversaux

a)	Joint de dilatation.

a.1)	Joint bétonné au niveau du tablier.

a.1.1)	Joint placé avant la pose du revêtement.

De manière générale, les enrobés hydrocarbonés à compacter sont remplacés par des couches successives d'asphalte coulé pour revêtement répondant aux spécifications du C.60.4 ou de produit de joint de dilatation bitumineux sur la largeur de la zone dénivelée du support, sans toutefois être inférieure à 300 mm et sans excéder 500 mm.  La surface de l'asphalte coulé est gravillonnée.  Des produits de remplissage alternatifs peuvent être proposés par l'entrepreneur ou le fabricant du joint, moyennant accord du fonctionnaire dirigeant.

Le raccordement direct des enrobés hydrocarbonés à compacter jusqu'au joint ne peut être envisagé que pour les ouvrages du réseau III.  En complément, lors du compactage des enrobés, on veillera à ne pas endommager le joint de dilatation, à compacter les enrobés parallèlement au joint et à compacter correctement les enrobés dans les coins (l'usage de petits engins est requis).

•	Joint équipé d'un plat de raccord.

-	Pose de la couche d'étanchéité.

°	Etanchéité en feuille préfabriquée : une première couche d'étanchéité est posée longitudinalement au joint, sur le plat de raccord.  La largeur de cette couche est de 200 mm au moins.

L'étanchéité du tablier est ensuite posée sur la feuille de raccord, jusqu'au bord vertical du joint.

°	Etanchéité de type résine : le fabricant propose une technique de raccordement de l'étanchéité, selon les modalités décrites au K. 9.1.2.2.5.3.

°	Etanchéité de type asphalte coulé : la couche d'étanchéité est posée en adhérence sur le plat de raccord et sur 200 mm au-delà du plat, conformément aux indications du K. 9.1.2.2.4.a.

-	Pose des couches de protection et de revêtement.

°	Couche de protection en asphalte coulé.

(	Pose de la couche de protection: la surface de cette couche étant sensiblement horizontale, il se peut qu'elle ne couvre pas la couche d'étanchéité jusqu'au profilé métallique, en fonction de la géométrie de l'ensemble tablier-joint.

(	Mise en place d'une protection provisoire sur une largeur minimale de 300 mm, recouvrant au moins la couche d'étanchéité non protégée par l'asphalte coulé.

(	Pose des couches de liaison et de roulement jusqu'au joint.

(	Enlèvement après sciage des couches de liaison et de roulement au droit de la protection provisoire et enlèvement de celle-ci.

L'entrepreneur prendra toutes les mesures appropriées pour ne pas endommager la couche d'étanchéité.

°	Couche de protection en BB3C.

(	Mise en place d'une protection provisoire sur une largeur égale à la largeur de la zone dénivelée du support, ou sur 300 mm au moins, s'il n'y a pas de zone dénivelée.

(	Pose des couches de protection, de liaison et de roulement jusqu'au joint.

(	Enlèvement après sciage des couches d'enrobé au droit de la protection provisoire et enlèvement de celle-ci.

L'entrepreneur prendra toutes les mesures appropriées pour ne pas endommager la couche d'étanchéité.

-	Remplissage de la cavité.

La cavité est remplie à l'aide de couches successives d'asphalte coulé pour revêtement ou de produit de joint de dilatation bitumineux.  L'épaisseur maximale par couche d'asphalte coulé est de 30 mm.  La pose de la couche suivante ne peut se faire que lorsque la température superficielle de la couche sous-jacente est inférieure à 60 °C.  La dernière couche est gravillonnée.

En cas d'utilisation de produit de joint de dilatation bitumineux, l'utilisation de produits de scellement n'est pas requise.

La figure K. 9.1.2.2.5.2.a.1.1. montre la réalisation pour une couche de protection en asphalte coulé, en utilisant de l'asphalte coulé pour revêtement comme produit de remplissage des cavités.

Figure K. 9.1.2.2.5.2.a.1.1. - Raccordement à un joint de dilatation bétonné
au niveau du tablier avant la pose du revêtement (couche de protection en asphalte coulé)

•	Joint non équipé d'un plat de raccord.

Si le joint n'est pas équipé d'un plat de raccord, le raccord est réalisé selon les instructions du fabricant du joint et préalablement soumises à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

a.1.2)	Joint placé après la pose du revêtement.

Le raccordement à l'étanchéité est effectué selon les instructions du fabricant et doit être soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

a.2)	Joint avec longrine en béton jusqu'au niveau de revêtement.

a.2.1)	Joint placé avant la pose du revêtement.

Le raccord de l'étanchéité à la longrine est réalisé comme décrit en K. 9.1.2.2.5.1.c.

a.2.2)	Joint placé après la pose du revêtement.

Le raccordement à l'étanchéité est effectué selon les instructions du fabricant et doit être soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

L'étanchéité munie d'une couche de protection est prolongée sur 50 mm au minimum dans la réservation pour la longrine.  Après bétonnage, le raccord du revêtement est réalisé à l'aide de produits de scellement.

a.3)	Joints en résine.

Les joints en résine (avec ou sans cornière, avec ou sans hiatus) sont des systèmes basés sur l'utilisation d'un béton ou mortier structurel à base de résine.  Ils sont généralement placés sur le tablier, dans l'épaisseur du revêtement.  Le raccordement à l'étanchéité est effectué selon les instructions du fabricant et doit être soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

a.4)	Joint bitumineux.

Les joints bitumineux (systèmes sans hiatus basés sur l'utilisation d'un mélange de granulats et de liant bitumineux modifié par des polymères) sont généralement placés sur le tablier dans l'épaisseur du revêtement.  Le raccordement à l'étanchéité est effectué selon les directives du fabricant et doit être soumis à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

b)	Dalle flottante.

L'étanchéité du pont est prolongée sur la dalle flottante d'environ 2 m au-delà de la dalle souple.

La figure K. 9.1.2.2.5.2.b montre la réalisation avec une couche d'étanchéité en feuille bitumineuse armée.

La pose de l'étanchéité tient également compte des dispositions du K. 9.1.2.2.5.5 ci-après, relatives à l'étanchement des points faibles.

c)	Retombée.

Au cas où il n'y a pas de dalle souple entre la culée et la dalle flottante, l'étanchéité est rabattue sur la face verticale du pont sur une longueur d'environ 500 mm, et on place sur la zone d'extrémité une 2ème couche en guise de protection.

Si la couche d'étanchéité est en asphalte coulé, l'extrémité est sandwichée entre 2 feuilles bitumineuses préfabriquées, sur une longueur de 200 mm.

Figure K. 9.1.2.2.5.2.b - Pose de la couche d'étanchéité sur dalle souple et dalle flottante

K. 9.1.2.2.5.3. Raccords au droit des éléments ponctuels

Il est supposé que les éléments ponctuels sont scellés dans le béton et munis d'un plat horizontal (50 mm au moins) ou faiblement incliné permettant le raccord de l'étanchéité ou, le cas échéant, la fixation d'un dispositif de raccordement de l'étanchéité (feuille de plomb par exemple).

Les trous éventuels entre l'élément et le support sont scellés à l'aide d'un mortier de scellement ou d'un mortier résineux.

-	Feuille bitumineuse armée.

Une 1ère couche d'étanchéité est obtenue en soudant, sur le plat horizontal ou le dispositif de raccordement, un morceau de lé centré sur l'élément ponctuel, de manière à dépasser son extrémité d'environ 200 mm.  Cette 1ère couche ne comportera pas de jonction de lés (pour autant bien entendu que les dimensions nécessaires ne dépassent pas la largeur d'un lé).

L'étanchéité du tablier est ensuite posée sur la feuille de raccord sur une longueur de 200 mm au moins (voir figure K. 9.1.2.2.5.3).

Figure K. 9.1.2.2.5.3 - Raccord à un plat métallique horizontal

-	Système d'étanchéité résineux.

Le fabricant propose une technique de raccordement de l'étanchéité à l'élément de discontinuité; le système proposé comprend nécessairement le recouvrement de la partie horizontale (ou faiblement inclinée) de l'élément de discontinuité à l'aide du système d'étanchéité et de la couche d'accrochage au support; l'entrepreneur étaye sa proposition à l'aide de résultats d'essais montrant la faisabilité et l'efficacité du système proposé; les essais porteront notamment sur l'adhérence du système proposé avec l'élément de discontinuité (avant et après vieillissement); la proposition est soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant qui peut exiger des essais complémentaires; les frais liés à la mise au point et à l'approbation du système de raccordement sont à charge de l'entrepreneur.

-	Système d'étanchéité à base d'asphalte coulé.

Le raccordement de l'étanchéité est effectué via une bavette de plomb fixée à l'élément ponctuel.

Cette bavette de plomb est alors sandwichée entre deux couches d'asphalte coulé : la couche inférieure est posée sur vernis d'accrochage jusqu'au bord de la bride; la 2ème couche est posée jusqu'à la limite de l'élément ponctuel, la bavette de plomb étant au préalable enduite de vernis d'adhérence.

La 2ème couche est la couche supérieure dans le cas d'une bicouche d'étanchéité, ou de l'asphalte coulé de protection dans le cas d'une étanchéité monocouche.

K. 9.1.2.2.5.4. Percement pour ancrages

a)	Plaque de base non posée sur la couche d'étanchéité (cas du réglage de niveau par écrou/contre-écrou, plaque de base fixée sur socle en béton,…)

Si la couche d'étanchéité est percée après la pose, il y a lieu de faire usage d'un produit d’ancrage à base de résines, conforme au C.21.5; la résine doit refluer jusqu'à la surface de la couche d'étanchéité de manière à rétablir l'étanchéité autour du trou d'ancrage.  Si des ancrages mécaniques sont utilisés, l'étanchéité doit être réparée selon une procédure soumise à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

b)	Plaque de base posée sur la couche d'étanchéité, de dimensions réduites

(plaque de base sous garde-corps, glissières de sécurité,…)

•	Couche d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée ou d'asphalte coulé.

Les systèmes d'étanchéité bitumineux ne peuvent être soumis à des efforts de serrage constants, du fait du fluage.

La couche d'étanchéité, sous la plaque de base de l'élément à fixer, est remplacée par une feuille de plomb sandwichée d'une part dans l'étanchéité, d'autre part entre deux feuilles d'un matériau caoutchouteux (néoprène par ex.).

La jonction entre boulons de serrage et plaque de base sont étanchés, à l'aide par exemple de rondelles en caoutchouc.

Voir figure K. 9.1.2.2.5.4.b.

•	Couche d'étanchéité à base de résines.

En cas de fluage possible, on se reportera aux indications données ci-avant.  Sinon, le point c) ci-après est applicable.

c)	Plaque de base de grandes dimensions posée sur la couche d'étanchéité

L'étanchéité n'est pas interrompue sous la plaque de base.  La pose d'une couche de protection est obligatoire, avant la pose de l'élément à ancrer.

Les espaces vides entre  l'ancrage et les faces latérales des trous de la plaque de base seront étanchées à l'aide de produit de scellement ou autres dispositions adéquates.  Il en est de même, après serrage des boulons, pour la jonction entre ceux-ci et la plaque de base (pour lesquelles des rondelles en caoutchouc peuvent être utilisées).

Figure K. 9.1.2.2.5.4.b - Percement pour ancrage (plaque de base de dimensions réduites)

K. 9.1.2.2.5.5. Etanchement des points faibles

a)	Pontage d'un joint.

Lorsque le support présente localement un joint de faible ouverture, susceptible de mouvements de faible amplitude (par exemple : dalle souple non prolongée sous les trottoirs), il est possible de le ponter par la couche d'étanchéité, pour autant qu'il ne soit pas soumis à la circulation de véhicules (réseau IIIb).

L'ouverture est chanfreinée (longueur du chanfrein : 50 mm) et pontée par une pièce en forme d'oméga susceptible de reprendre les mouvements du joint (feuille d'étanchéité posée avec une boucle, joint préfabriqué en caoutchouc, feuille d'étanchéité à allongement élevé,…), posée en adhérence (sauf au droit de l'ouverture du joint chanfreiné).

La pièce est ensuite couverte de deux couches d'étanchéité, posées en non-adhérence dans la partie centrale, comme décrit dans la figure K. 9.1.2.2.5.5.a.  La non-adhérence peut être obtenue en utilisant un voile de verre.

Le cas échéant, un profilé en mousse remplit l'espace entre la bande de la feuille inférieure et la feuille intermédiaire.

La longueur de zone de non-adhérence de la couche inférieure est de 300 mm pour les feuilles et les résines armées, et de 200 mm pour les résines.

La longueur de zone de non-adhérence de la couche supérieure est de 500 mm pour les feuilles et les résines armées, et de 400 mm pour les résines.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux feuilles pour lesquelles l'allongement de l'armature à la rupture est supérieur à 25 %.

Il convient en outre de s'assurer que les mouvements du joint puissent être absorbés par la couche de protection et le revêtement, et de prévoir, le cas échéant, les dispositions appropriées (armatures spéciales,…).  Ces dispositions doivent être approuvées par le fonctionnaire dirigeant.

Au cas où le tracé du joint comporte des angles, des changements de plans et des croisements, l'entrepreneur propose une technique de pontage à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.

b)	Autres points faibles.

Il peut arriver que le tablier présente des points faibles (joints de reprise, dalle souple,…)  qui peuvent en outre coïncider avec des points vulnérables de la structure (remontées ou abouts de câbles de précontrainte,…).

Lorsque les fissures sont actives, il y a lieu de renforcer l'étanchéité à cet endroit en utilisant un dispositif similaire à celui décrit au point a) ci-dessus, à l'exception de la pièce en forme d'oméga.

Lorsque les fissures sont passives, ou que les points vulnérables ne sont pas fissurés, il suffira de doubler la couche d'étanchéité, sans créer de zones de non-adhérence.

Figure K. 9.1.2.2.5.5.a - Pontage d'un joint du support

K. 9.1.2.2.6. Raccordements entre systèmes d'étanchéité différents

-	Raccordement feuille bitumineuse armée/résine

Au cas où des systèmes différents sont utilisés pour l'étanchéisation de la chaussée et de la zone des accessoires, la jonction est réalisée de telle manière que la feuille recouvre la résine, sur une largeur de 200 mm.

Des exceptions à cette règle peuvent être consenties lorsque la protection est en asphalte coulé ou  pour des raisons techniques telles que : risque de dégradation de la résine par la flamme du chalumeau au cas où la jonction est proche d'un relevé, risque d'infiltration d'eau stagnante si la couche résineuse est en partie supérieure de pente, caractéristiques particulières de la feuille,…  Dans ce cas, la compatibilité du système "résine appliquée sur feuille" doit être démontrée, via par exemple un essai de convenance.

-	Raccordement asphalte coulé/feuille bitumineuse armée

Au cas où une feuille est utilisée en complément d'une étanchéité en asphalte coulé (par exemple dans le cas de l'étanchéisation de parties verticales ou fortement inclinées), la jonction entre les deux est réalisée de telle manière que la feuille recouvre la 1ère couche en asphalte coulé sur une largeur de 200 mm.  La 2ème couche d'asphalte coulé (bicouche d'étanchéité) ou la couche de protection en asphalte coulé est placée sur la feuille.

K. 9.1.2.2.7. Précautions contre le cloquage

Afin de limiter les risques de cloquage, une des précautions suivantes peut être prise :

-	Cloquage entre la couche d'étanchéité en feuille bitumineuse armée et le support, avant pose de la protection

°	La couche de protection est posée le plus rapidement possible après l'achèvement ou l'exécution d'un lot du système d'étanchéité.

°	En période d'ensoleillement intense, l'entrepreneur prévoit une protection adéquate de la couche d'étanchéité.

-	Cloquage entre la couche d'étanchéité et le support, pendant ou peu après la pose de la protection, pour des températures prévisionnelles supérieures à 25° C à 11 h.

°	utilisation préalable d'une imprégnation pare-vapeur à la surface du béton, lorsque la couche d'étanchéité est à base de feuille bitumineuse armée.

°	utilisation d'une couche d'accrochage en résine thermodurcissable, lorsque la couche d'étanchéité est à base de résine;

°	application de la couche de protection en fin de nuit, la température du support et de la couche d'étanchéité ayant chuté pendant la nuit;

°	utilisation de couche de protection pouvant être mise en œuvre à basse température.

K. 9.1.2.2.8. Mise en œuvre de la couche de protection

La couche de protection est posée dans les 10 jours calendrier qui suivent l'achèvement ou l'exécution d'un lot de système d'étanchéité en feuille bitumineuse armée.

L'utilisation d'engins de chantier susceptibles de blesser l'étanchéité est interdite.

Couche de protection en asphalte coulé

Ce matériau ne peut être utilisé que dans le cas d'un support sensiblement horizontal.

La couche de protection est réalisée en une couche de 30 mm d'épaisseur moyenne avec un minimum de 25 mm.  La température à la pose est au maximum de 230 °C.

Les joints de reprise sont réalisés comme suit : la tranche et la face supérieure de l'asphalte coulé 
sont réchauffées de manière à assurer une fusion entre l'ancien et le nouvel asphalte coulé.  
Après réalisation du joint, la surface est réchauffée et talochée.

Lorsque la couche d'étanchéité est en asphalte coulé, les joints de reprise sont décalés de 150 mm minimum dans le sens transversal par rapport à ceux de la couche immédiatement inférieure.

Couche de protection en enrobé type BB-3D ou 3C ou 3B

Ces matériaux ne peuvent être utilisés que dans le cas d'un support présentant une pente résultante inférieure ou égale à 15 %.

Leur composition et mise en œuvre sont en tous points conformes aux prescriptions du G. 2 notamment en ce qui concerne la résistance à l'orniérage qui doit être conforme à la classe de roulage correspondante au type de trafic envisagé.  Les joints de reprise sont décalés de 150 mm minimum dans le sens transversal par rapport à ceux de la couche immédiatement inférieure.

Le BB-3D a une épaisseur nominale de 30 mm.  Un léger reprofilage est toléré : après pose l'épaisseur de la couche est comprise entre 20 et 40 mm.

Le BB-3C a une épaisseur nominale de 40 mm.  Un léger reprofilage est toléré : après pose l'épaisseur de la couche est comprise entre 30 et 50 mm.

Le BB-3B a une épaisseur nominale de 50 mm.  Un léger reprofilage est toléré : après pose l'épaisseur de la couche est comprise entre 40 et 60 mm.

La couche est répandue mécaniquement à l'aide d'une finisseuse sur pneus ou muni de chenilles protégées par des patins en caoutchouc. Le compactage par rouleaux vibrants est interdit.

Les granulats provenant du mélange ne peuvent se trouver sur le chemin de roulement de la finisseuse.

Les manœuvres brusques et les virages courts des véhicules approvisionnant la finisseuse sont interdits.

Lorsque la couche de protection doit être posée contre un relevé d'étanchéité, le compactage sera réalisé à l'aide d'engins de petites dimensions afin de ne pas endommager la couche d'étanchéité de l'élément singulier.

### K. 9.1.3. SPECIFICATIONS

-	Aspect

La couche d'étanchéité doit être continue à la surface du support, jusqu'aux rives de l'ouvrage et raccordée à tous les équipements (joints, avaloirs, gargouilles, etc.) ou dispositifs de fixation de ces équipements.  Elle ne peut présenter de dégradations (poinçonnement, arrachages, perforations) consécutives aux manœuvres et stationnement de véhicules de chantier.

Le traitement des points singuliers doit être conforme aux indications du K. 9.1.2.2.5.

Pour les systèmes d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée, la réalisation des jonctions doit être conforme aux indications du K. 9.1.2.2.4.

-	Adhérence

La couche d'étanchéité ne peut présenter de zones de non-adhérence détectables par observation visuelle ou thermographie infrarouge, sauf en des zones très localisées n'excédant pas 1.000 mm².  La surface cumulée de ces zones de non-adhérence ne peut dépasser 0,1 % de la surface totale.

Système d'étanchéité à base de feuille bitumineuse armée : toutes les valeurs individuelles de mesure Ai,min doivent être supérieures ou égales aux valeurs reprises ci-dessous.

| Température mesurée à l'interface de rupture au moment de l'essai (°C) | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ai,min (MPa) | 0,73 | 0,64 | 0,45 | 0,30 | 0,19 | 0,11 |

Les spécifications aux températures intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire entre les 2 températures mentionnées au tableau.

Le fabricant peut néanmoins avancer d'autres valeurs pour les températures différentes de 20 °C, fondées sur des essais réalisés en laboratoire.

Systèmes d'étanchéité à base de résines : toutes les valeurs individuelles de mesure Ai,min doivent être supérieures ou égales à Ai, min = 0,8 MPa.

Les spécifications ci-dessus sont également d'application lorsque les ruptures sont cohésives dans la couche d'étanchéité.  Elles ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de types cohésives dans le support (rupture franche).

-	Epaisseur (systèmes d'étanchéité à base de résines et d'asphalte coulé)

L'épaisseur moyenne est égale ou supérieure à l'épaisseur nominale.

Les valeurs individuelles sont toutes supérieures à l'épaisseur minimale.

-	Caractéristiques en traction (systèmes d'étanchéité à base de résines)

Les caractéristiques en traction (résistance en traction, allongement à la rupture) (moyennes de 3 mesures) après 7 jours doivent être égales ou supérieures à

σtm,min  = valeur minimale déclarée par le fabricant,

Am,min  = valeur minimale déclarée par le fabricant,

figurant dans le dossier technique du système d’étanchéité.

### K. 9.1.4. VERIFICATIONS

K. 9.1.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

-	Caractéristiques du support béton

Les contrôles effectués ont pour but de vérifier que toutes les impositions décrites au K. 9.1.2.2.2 sont satisfaites.

•	Inspections visuelles;

•	respect du profil;

•	profondeur de stagnation d'eau : au mètre, après un arrosage abondant du tablier;

•	planéité : mesure, à la règlette d'épaisseur (ou autre instrument adéquat), des écarts du support par rapport à une règle de 200 mm posé sur celui-ci;

•	creux, aspérités, escaliers : au profilomètre à aiguilles (ou tout autre instrument adéquat);

•	texture de surface : la profondeur moyenne de texture est mesurée comme décrit dans la 
NBN EN 13036-1 (méthode de la tache de sable);

•	résistance à la traction en surface : la résistance à la traction en surface est mesurée par référence à la NBN EN 1542 en faisant usage de pastilles de (100 x 100) mm².  L'adhésif utilisé aura cependant un très faible pouvoir de pénétration dans le support, afin d'éviter un renforcement de la couche superficielle par imprégnation du support.

-	Mise en œuvre du système d'étanchéité

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites aux K. 9.1.2.2.4, K. 9.1.2.2.5, K. 9.1.2.2.6 et K. 9.1.2.2.7 sont satisfaites.

-	Contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges

Pour les couches d'étanchéité à base de résines, le contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier s'effectue par mesure des caractéristiques en traction.

Les éprouvettes de traction sont prélevées à partir de films obtenus par application sur support non adhérent.

Les films sont conservés dans les conditions les plus proches possibles de 21 °C et 60  % d'humidité relative.

Les éprouvettes sont testées en laboratoire à l'âge d'au moins 7 jours, comme décrit dans la norme ISO 527-2.

K. 9.1.4.2. CONTROLE APRES LES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les spécifications du K. 9.1.3 sont satisfaites.  Ces contrôles ont lieu dans les 3 jours ouvrables après l'achèvement du lot considéré.

-	Inspection visuelle

-	Auscultation par thermographie infrarouge

L'auscultation par thermographie infrarouge est effectuée par référence à la norme 
ASTM D 4788 - 88 : "Standard Test Method for detecting delaminations in bridge decks using infrared thermography".

-	Epaisseur (couche d'étanchéité à base de résines)

Le contrôle de l'épaisseur a lieu par référence à la NBN EN ISO 2808 soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvettes ø 50 mm obtenues par carottage, soit sur les éprouvettes ayant fait l'objet des essais d'adhérence.  Le fonctionnaire dirigeant détermine le nombre d'essais à faire pour le lot concerné.

Les valeurs individuelles de mesure sont obtenues comme suit :

•	lorsque la mesure est effectuée par une sonde, dont la réponse intègre les réponses des différents points de la surface de mesure de la sonde, la valeur individuelle est la lecture sur l'appareil;

•	lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'observations au microscope, une valeur individuelle est définie comme étant moyenne de 10 mesures régulièrement réparties sur le pourtour de la carotte.

-	Adhérence (systèmes adhérents)

Le contrôle de l'adhérence a lieu soit in situ, soit dans un laboratoire agréé, comme décrit dans la NFP 98-282.

Pour les essais il convient de faire usage de pastilles carrées de (100 x 100) mm².

Un minimum de 6 essais en section courante, et 3 essais sur les jonctions sont réalisés pour chaque lot.

Les emplacements des zones d'essais sont régulièrement réparties sur toute la surface du lot, et se situent en dehors des zones à réparer, localisées par la thermographie infrarouge.

Lors des essais sur feuilles préfabriquées, il y a lieu de mesurer la température de la surface de rupture, immédiatement après l'essai.

Lorsque les ruptures ont lieu dans le voile de surface dont sont pourvues certaines feuilles bitumineuses, il y a lieu de recommencer l'essai (sauf si la valeur est satisfaisante).

### K. 9.1.5. PAIEMENT

K. 9.1.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires de documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	grenaillage, sablage du support béton (y compris nettoyage) : m²

-	traitement anticorrosion des surfaces en acier : m²

-	étanchéité : m²

-	couche de protection : m²

-	busettes de décompression pour asphalte coulé : p

-	profilé de protection, y compris le produit de scellement supérieur : m;

-	produit de scellement : m

-	pontage des joints : m

-	traitement des autres éléments singuliers : m².

-	mesure de protection contre le cloquage avant pose de la protection : protection provisoire de la couche d'étanchéité en cas d'ensoleillement intense : SR

-	surcoût pour imprégnation pare-vapeur : m²

-	surcoût pour couche d'accrochage en résine thermodurcissable : m².

-	surcoût pour mesure de protection contre le cloquage pendant la pose de la protection

°	pose de couche de protection en fin de nuit : m²

°	pose de couche de protection basse température : m².

K. 9.1.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après :

K. 9.1.5.2.1. Défauts visibles

Toute zone présentant des défauts visibles est recommencée, aux frais de l'entrepreneur.

K. 9.1.5.2.2. Adhérence

Toute zone non adhérente, détectée lors de l'inspection visuelle ou de la thermographie infrarouge, est réparée en découpant la partie non adhérente et en procédant à une nouvelle application du système d'étanchéité selon les indications du fabricant.  La largeur minimale de recouvrement est de 100 mm.

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle Ai est inférieure à Ai,min et supérieure ou égale à 0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

P	= prix unitaire de la couche d'étanchéité;

S	= surface du lot;

n	= nombre d'essais dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à la zone d'essai i est refusée.

K. 9.1.5.2.3. Epaisseur

En cas d'épaisseur insuffisante, une couche complémentaire est appliquée aux frais de l'entrepreneur.

La préparation de surface avant application de la couche complémentaire sera telle que les critères de compatibilité (adhérence et durabilité de l'adhérence) de la couche complémentaire sur le revêtement sont satisfaisants.

K. 9.1.5.2.4. Caractéristiques en traction (couche d'étanchéité à base de résines)

Lorsque la résistance moyenne à la traction σtm est inférieure à σtm,min et ou lorsque l'allongement moyen à la rupture Am est inférieur à Am,min, l'application peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en traction (€);

p	= prix unitaire de la couche d'étanchéité;

S	= surface du lot;

où		= réfaction liée à l'allongement à la rupture (€);

p	= prix unitaire de la couche d'étanchéité;

S	= surface du lot;

Si σt < 0,8 σt,min ou si Am < 0,8 Am,min, les travaux sont refusés.

La réfaction liée aux caractéristiques en traction est calculée pour l'une des propriétés seulement.

K. 9.1.5.2.5. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (pS/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur de la couche d'étanchéité (pS) pour les autres caractéristiques.