### n. 1.1. REPARATION DU BETON AU MOYEN DE MORTIER A BASE DE RESINE

### N. 1.1.1. DESCRIPTION

La réparation du béton est

-	soit un ragréage du béton selon les principes 3 de la NBN EN 1504-9, par laquelle le béton déficient ou de qualité moindre est remplacé par du mortier de ragréage présentant les qualités requises, adhérent et présentant une surface continue;

-	soit une égalisation de surface du béton, par laquelle la continuité de surface est rétablie à l'aide de mortier adhérent et présentant les qualités requises.

### N. 1.1.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.1.2.1. PRODUITS

-	mortier de réparation à base de résine (PC) : il répond aux spécifications du C.13.3

-	revêtement de protection des armatures contre la corrosion : il répond aux spécifications du C.13.4

N. 1.1.2.2. EXECUTION

#### N. 1.1.2.2.1. Considérations générales

L'entreprise de réparation répond aux exigences applicables aux entreprises de niveau A définies au 4 du PTV 560 "Prescriptions techniques pour entreprises qui effectuent des travaux de réparation et de protection du béton par voie manuelle ou mécanique".  L'entrepreneur démontre qu'il répond à ses prescriptions 15 jours avant le début des travaux.

Lorsque les dégradations du béton sont dues à la corrosion des armatures par suite de la présence de chlorures, la méthode de réparation est précisée dans les documents d'adjudication.

N. 1.1.2.2.2. Préparation du support

-	Au préalable, les zones à réparer sont sondées.

Toutes les zones où la surface présente des défauts ou des dégradations sont marquées, ainsi que les zones sonnant creux, et celles pour lesquelles la couche d'enrobage est de qualité mécanique insuffisante (désagrégée, sableuse, ...).

-	Des précautions au niveau des investigations préalables pour la localisation des armatures, … et au niveau des moyens de démolition mis en œuvre sont prises afin d'éviter toute dégradation des armatures existantes.

Toute dégradation des armatures imputable à l'entrepreneur est réparée par l'entrepreneur et à ses frais, selon une méthodologie agréée par le fonctionnaire dirigeant.

-	Après accord du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué concernant les zones ainsi répertoriées, celles-ci sont délimitées par un trait de scie d'au minimum 5 mm de profondeur, normal à la surface du béton, et suivant un tracé polygonal.

-	Les parties non adhérentes ou de moindre qualité du béton sont éliminées dans la zone ainsi délimitée, jusqu'au béton sain, et sur une profondeur d'au moins 5 mm.

L'élimination a lieu en principe à l'aide d'un marteau pneumatique.  D'autres techniques peuvent être utilisées sur approbation du fonctionnaire dirigeant, pour autant que les résultats soient techniquement équivalents.  Le décapage à la flamme est interdit.

Des transitions abruptes d'épaisseur du mortier à appliquer sont évitées.

La profondeur à laquelle le béton est décapé dans le voisinage des armatures en cas de dépassivation par carbonatation est précisée dans la suite.

-	Après préparation, le support présente une résistance à la traction en surface au moins égale à l'adhérence exigée par le mortier de ragréage.

Si cette condition ne peut être satisfaite pour le béton de l'ouvrage à réparer, cette résistance doit être égale à la résistance en traction de la masse du béton.  Celle-ci doit en tous cas être supérieure à 1,5 N/mm².

-	Il est ensuite procédé au nettoyage des zones à réparer, de façon à enlever toutes traces d'huile, de graisse, de laitance, les granulats peu adhérents, et à obtenir une texture de surface suffisante pour garantir une bonne adhérence du mortier de ragréage.

Les armatures dégagées sont dérouillées au degré prévu dans la fiche technique du revêtement de protection des armatures.

Ensuite, les zones à réparer sont dépoussiérées à l'aide d'air comprimé exempt d'huile.

-	Le support est sec, sauf indication contraire dans la fiche technique du mortier.

A chaque phase des travaux de réparation, la capacité portante de l'élément à réparer ne peut être mise en danger (par exemple, suite à une importante diminution de la section, au flambement de l'armature,...).

N. 1.1.2.2.3. Protection de l'armature en cas de dépassivation par carbonatation

Au cas où l'armature est située en zone carbonatée et qu'il y a danger de corrosion, l'armature est complètement dégagée jusqu'en zone non carbonatée.  Si ce dégagement total est impossible, la réparation est effectuée avec un mortier à base de liant hydraulique.

La profondeur du décapage derrière l'armature et la largeur du décapage de part et d'autre de l'armature sont telles qu'un enrobage correct puisse être réalisé.  En général, la profondeur du décapage derrière l'armature est de 10 mm au minimum.

Si l'armature passe, dans la direction longitudinale, d'une zone carbonatée à une zone non carbonatée, le décapage a lieu jusqu'en zone non carbonatée, sur une longueur égale au diamètre de l'armature, avec un minimum de 20 mm.

Les armatures dégagées sont ensuite protégées avec le revêtement de protection des armatures contre la corrosion, associé au mortier de réparation, comme décrit dans la fiche technique (Voir N.1.10.).

N. 1.1.2.2.4. Mise en œuvre du mortier

-	Le mortier ainsi que la couche d'accrochage sont mis en œuvre comme décrit dans la fiche technique.

-	L'application du mortier ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.  Les conditions hygrothermiques de l'air et du support sont telles que toute formation de rosée est exclue pendant l'application et le durcissement.

-	L'épaisseur du mortier ne peut excéder l'épaisseur maximale prévue par la fiche technique, sauf en des zones très localisées.  Une couche complémentaire ne peut être appliquée qu'après le délai prévu dans la fiche technique.

-	Le mortier est appliqué en un intervalle de temps inférieur à 80 % de la durée pratique d'utilisation.

-	Après l'application du mortier, celui-ci est protégé de manière adéquate contre l'humidité et le rayonnement solaire direct.

Dans tous les cas, il y a lieu d'éviter qu'un échauffement dû au rayonnement solaire et à la polymérisation ne donne lieu à la formation de fissures par retrait thermique.

### N. 1.1.3. SPECIFICATIONS

N. 1.1.3.1. ASPECT DE LA COUCHE APPLIQUEE

Les caractéristiques de la couche appliquée satisfont aux critères suivants :

•	critère de planéité : la planéité est telle que les défauts de planéité n'excèdent pas 2 mm sur une distance de 500 mm, dans toutes les directions;

•	critère de continuité : la surface du mortier ne peut présenter de fissuration;

•	sondage au marteau : il ne peut y avoir de zones sonnant creux, suite à un défaut de compactage ou d'adhérence de la couche rapportée.

N. 1.1.3.2. ADHERENCE

Toutes les valeurs individuelles de mesure après 7 jours Ai sont ≥ 1,5 MPa (Ai,min) pour les mortiers autres que époxy.

Pour les mortiers à base de résine époxy, toutes les valeurs individuelles Ai sont ≥ 3,0 MPa (Ai,min).

GT20: A combien de jours pour les mortiers epoxy?

Ces spécifications ne sont pas d'application lorsque les ruptures sont de type « cohésives dans le support », sauf s'il est démontré que la préparation de la surface a conduit à une fragilisation du support.

GT20: Répéter cette présentation dans tous les autres chap N.1 semblables.

N. 1.1.3.3. RESISTANCE EN COMPRESSION

La valeur de résistance en compression (moyenne de 6 mesures) après 7 jours est égale ou supérieure à σcm,min = 0,8 x la valeur nominale déclarée par le fabricant, figurant dans la fiche technique.

### N. 1.1.4. VERIFICATIONS

N. 1.1.4.1. CONTROLE PENDANT LES TRAVAUX

-	Préparation du support et décapage du béton autour des armatures.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites aux 
N. 1.1.2.2.2 et N. 1.1.2.2.3 sont satisfaites.

°	inspection visuelle;

°	sondage au marteau;

°	mesure de la profondeur de carbonatation.

La profondeur de carbonatation est mesurée par référence à la NBN EN 14630.

°	résistance à la traction en surface.

La résistance à la traction en surface est mesurée par référence à la NBN EN 1542.

-	Mise en œuvre du mortier.

Les contrôles effectués ont pour objet de vérifier que toutes les impositions décrites au N. 1.1.2.2.4 sont satisfaites.

-	Contrôle des caractéristiques mécaniques des mélanges réalisés sur chantier.

Des éprouvettes prismatiques  de 40 mm x 40 mm x 160 mm sont préparées à partir des mélanges réalisés sur chantier; le mortier est versé dans le moule et compacté à l'aide d'une dame manuelle ou d'une tige.

Les éprouvettes sont conservées dans les conditions du chantier, ensuite un minimum de 7 jours dans les conditions spécifiées par la norme NBN EN 12190.

La résistance en compression est mesurée comme décrit dans le NBN EN 12190.

La masse volumique est calculée à partir des dimensions et de la pesée des éprouvettes après conservation, par référence à la NBN EN 12190.

La durée et les conditions de conservation des éprouvettes sont précisées dans le rapport d'essai.

N. 1.1.4.2. CONTROLE APRES TRAVAUX

Les contrôles ont pour but de vérifier que les spécifications du N. 1.1.3 sont satisfaites :

-	inspection visuelle et sondage au marteau du mortier appliqué.

-	adhérence : le contrôle de l'adhérence a lieu soit in situ, soit dans un laboratoire agréé sur éprouvette ø 50 mm obtenue par carottage.

Les essais ont lieu au moins 7 jours après l'application.

Le fonctionnaire dirigeant détermine le nombre d'essais d'adhérence à faire pour le lot concerné, et choisit l'emplacement des carottages de façon à ne pas rencontrer d'armature.

L'essai est réalisé par référence au 7 de la NBN EN 1542.

### N. 1.1.5. PAIEMENT

N. 1.1.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base des postes suivants :

-	mise à disposition de moyens d'accès (échafaudage, nacelle, …) : PG;

-	décapage du support : m²;

-	dégagement derrière les armatures : m d'armatures dégagées;

-	remplacement d'armatures : kg;

-	protection anti-corrosion des armatures et décapage préalable : m d'armatures traitées (Voir aussi N.1.10.).

-	fourniture et mise en œuvre de la couche d'accrochage : m²;

-	fourniture du mortier emballé : kg;

-	mise en oeuvre du mortier : m².

Le code de mesurage des surfaces à décaper ou à traiter est le suivant :

-	placement ou tracé d'une grille pourvue de mailles carrées de 10 cm de côté devant la zone à mesurer;

-	comptage des mailles dont plus de la moitié de la surface couvre la zone à mesurer;

-	multiplication du nombre de mailles par 0,01 m² afin d'obtenir la surface en m².

N. 1.1.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de non-conformité des résultats d'essais, le pouvoir adjudicateur peut accorder réception provisoire de tout ou partie des réparations aux conditions et moyennant les réfactions détaillées 
ci-après.

Le lot est défini par le fonctionnaire dirigeant en fonction des conditions spécifiques propres au chantier.

N. 1.1.5.2.1. Adhérence

Lorsque dans un lot, l'adhérence individuelle Ai est inférieure à Ai,min, et supérieure ou égale à 
0,8 Ai,min la fraction de lot correspondante peut être acceptée moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à l'adhérence individuelle (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot, y compris les moyens d'accès;

n	= nombre d'essais dans le lot.

Si Ai < 0,8 Ai,min, la fraction du lot correspondant à l'essai i est refusée.

N. 1.1.5.2.2. Résistance en compression

Lorsque la résistance moyenne en compression σcm est inférieure à σcm,min, et supérieure ou égale à 0,8 σcm,min, les réparations peuvent être acceptées moyennant l'application d'une réfaction calculée comme suit :

où		= réfaction liée à la résistance en compression (€);

PT	= le prix total de l'ensemble des réparations du lot, y compris les moyens d'accès;

Si σcm < 0,8 σcm,min, les réparations sont refusées.

N. 1.1.5.2.3. Sondage au marteau

Toute zone sonnant creux est démolie et reconstruite aux frais de l'entrepreneur.

N. 1.1.5.2.4. Continuité

Toute zone présentant des fissures est démolie et reconstruite aux frais de l'entrepreneur.

N. 1.1.5.2.5. Planéité

En cas de planéité non conforme aux prescriptions, celle-ci est restaurée par et aux frais de l'entrepreneur, suivant une méthode proposée par lui et agréée par le fonctionnaire dirigeant.

N. 1.1.5.2.6. Cumul des réfactions

Toutes les réfactions sont appliquées cumulativement.

La réfaction globale est limitée à la valeur de la fraction du lot (PT/n) pour les caractéristiques individuelles et à la valeur des réparations du lot (PT) pour les autres caractéristiques.