### n. 1.10. PROTECTION DES ARMATURES CONTRE LA CORROSION AU MOYEN DE REVETEMENTS

### N. 1.10.1. DESCRIPTION

La protection des armatures est constituée d'un revêtement présentant les qualités requises :

-	continu;

-	adhérent;

-	constitué de l'ensemble des couches prévues, en cas de systèmes multicouches;

-	appliqué en épaisseur moyenne au moins égale à l'épaisseur nominale.

### N. 1.10.2. CLAUSES TECHNIQUES

N. 1.10.2.1. PRODUITS

Ils répondent aux spécifications du C.13.4.

N. 1.10.2.2. EXECUTION

Le dégagement des armatures est réalisé comme décrit au N. 1.2.2.2.2.

La préparation du support et la mise en œuvre du revêtement sont réalisés comme décrit dans la fiche technique :

-	L'application du revêtement ne peut être effectuée en dehors des conditions limites de température reprises dans la fiche technique.  Les conditions hygrothermiques de l'air et du support sont telles que toute formation de rosée est exclue pendant l'application et le séchage/durcissement.

-	L'application du revêtement est effectuée de manière régulière, de telle manière que :

•	l'épaisseur moyenne soit égale ou supérieure à l'épaisseur nominale;

•	les valeurs individuelles d'épaisseur soient supérieures à l'épaisseur minimale et inférieure à l'épaisseur maximale figurant dans la fiche technique.

-	Dans le cas de revêtements à base de liants hydrauliques modifiés, un séchage prématuré par exposition directe au soleil et au vent (> 3 Beaufort ou 5 m/s) doit être évité.

### N. 1.10.3. SPECIFICATIONS

-	Aspect : le revêtement forme à la surface du support un film continu, sans cloquage, fissuration, décollement ou discontinuités visibles à l'œil nu.

-	Epaisseur : l'épaisseur moyenne est égale ou supérieure à l'épaisseur nominale.

Les valeurs individuelles sont toutes supérieures à l'épaisseur minimale.

### N. 1.10.4. VERIFICATIONS

Les contrôles ont pour but de vérifier que toutes les impositions du N. 1.10.2.2. sont satisfaites :

-	inspection visuelle;

-	épaisseur.

Le contrôle de l'épaisseur a lieu par référence à la NBN EN ISO 2808 in situ.

Les valeurs individuelles de mesure sont obtenues comme suit :

-	lorsque la mesure est effectuée par une sonde, dont la réponse intègre les réponses des différents points de la surface de mesure de la sonde, la valeur individuelle est la lecture sur l'appareil;

-	lorsque la mesure est effectuée à l'aide d'observations au microscope sur une entaille, une valeur individuelle est définie comme étant la moyenne de 5 mesures en enfilade.

### N. 1.10.5. PAIEMENT

N. 1.10.5.1. MESURAGE

Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, le paiement se fait sur la base du poste suivant :

-	protection anticorrosion des armatures et traitement préalable suivant prescriptions du fabricant du produit : m d'armatures traitées.

N. 1.10.5.2. REFACTION POUR MANQUEMENT

En cas de défauts d'aspect ou d'épaisseur insuffisante, une couche complémentaire est appliquée aux frais de l'entrepreneur.