# C. 3. SABLE

## C. 3.1. DESCRIPTION

On appelle sables, les matériaux granulaires inertes de dimensions :

- d = 0 et D < 6,3 mm (NBN EN 13242 : granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées).

- d = 0 et D < 4 mm (NBN EN 12620 : granulats pour béton et NBN EN 13139 : granulats pour mortier).

- d = 0 et D < 2 mm (NBN EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

En fonction de leur origine, les sables sont classés en sables naturels, en sables artificiels ou recyclés et sont conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 ou NBN EN 13242 et aux exigences du présent Cahier Général des Charges et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C.3.4.

La matière d’agrégation est un sable.

En cas de mélange de plusieurs sables, le mélange composé répond aux exigences minimales du présent cahier des charges type.

## C. 3.2. SABLE NATUREL

Les sables naturels résultent :

- soit de la désagrégation naturelle de roches généralement siliceuses : ce sont les sables ronds

- soit du concassage de roches ou de gravier : ce sont les sables de concassage

- soit du mélange de sables ronds et de concassage : ce sont les sables mixtes.

## C. 3.3. SABLE ARTIFICIEL OU recycle

Les sables artificiels sont des sables d’origine minérale résultant d’un processus industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Les sables recyclés sont des sables provenant du recyclage de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les sables artificiels comprennent les matériaux suivants :

- C. 3.3.1. Laitier granulé

- C. 3.3.4. Mâchefers traités

- C. 3.3.5. Sables à vert

- C. 3.3.6. Sables de scories BOF et de scories EAF

- C. 3.3.7. Sables de scories d’aciéries inox traitées

Les sables recyclés comprennent les matériaux suivants :

- C. 3.3.2. Sable de criblage de granulats recyclés

- C. 3.3.3. Sables de concassage granulats recyclés

### C. 3.3.1. LAITIER GRANULE

Il s'obtient par refroidissement brusque dans un excès d'eau, de laitier basique de haut fourneau.  Il est exempt de matières telles que briques réfractaires, sables ou argiles; il ne peut être ni blanc, ni mousseux, ni riche en chaux.

Le laitier granulé utilisé en additif est conforme à la NBN EN 14227-2 et répond aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >0,70 |  | ( |
| Coefficient d’activité | > 20 < 40 |  | ( |

Le laitier granulé utilisé comme sable est conforme à la NBN EN 13242 et répond aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >1,00 |  | ( |
| Coefficient d’activité | > 20 < 40 |  | ( |

### C. 3.3.2. SABLE DE CRIBLAGE DE GRANULATS RECYCLES

Ces sables proviennent du criblage de matériaux de démolition d'ouvrages de génie civil et de bâtiments.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilité volumique (%) | ≤ 2 |  | ( |
| Matières organiques | Négatif |  | ( |

### C. 3.3.3. SABLE DE CONCASSAGE DE GRANULATS RECYCLES

Ces sables proviennent du concassage de matériaux de démolition d'ouvrages de génie civil et de bâtiments.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabilité volumique (%) | ≤ 2 |  | ( |
| Matières organiques | Négatif |  | ( |

### C. 3.3.4. mÂCHEFERS TRAITES

On appelle mâchefers traités les matériaux solides produits par une installation effectuant le criblage, la séparation des métaux et la maturation de mâchefers bruts provenant d’unités autorisées d’incinération de déchets et n’ayant pas été mélangés ni avec des cendres volantes ni avec des cendres sous chaudière.

Les mâchefers traités font l’objet d’un certificat d’utilisation au sens de l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | >1,00 |  | ( |
| Stabilité dimensionnelle (%) | ≤ 2 |  | Gonflement accéléré à 50°C et en présence d’air après 28 jours. |
| Teneur en imbrûlés (%) | ≤ 5 |  | ( |

### C. 3.3.5. SABLE A VERT

On appelle sable à vert les sables de fonderie liés à la bentonite et ayant subi la coulée.

### C. 3.3.6. SABLE DE SCORIES BOF et de scories EAF

On appelle sable de scories BOF et de scories EAF les sables provenant du concassage de scories BOF et de scories EAF conformes au C. 4.3.4.

### C. 3.3.7. SABLE DE SCORIES d’ACIERIES INOX TRAITEES

On appelle sable de scories d’aciéries inox traitées les sables provenant du concassage de scories d’aciéries inox traitées conformes au C. 4.3.15.

## C. 3.4. SPECIFICATIONS DES SABLES SELON LEUR UTILISATION

### C. 3.4.1. SABLE DE DRAINAGE

#### C. 3.4.1.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2)

- Pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les sables de concassage de granulats recyclés (C.3.3.3.)

conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 3.4.1.2. SPECIFICATIONS

C.3.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF80)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 12,5 | 100 | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - |
| 8 | - | 100 | - |
| 6,3 | 80-99 | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - |
| 4 | - | 80-99 | 100 |
| 2,8 | - | - | 98-100 |
| 2 | - | - | 80-99 |
| 1,4 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |

C.3.4.1.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (catégorie GTF20)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 6,3 | + 5 | - | - |
| 4 | - | + 5 | - |
| 3,15 | + 20 | - | - |
| 2 | - | + 20 | + 5 |
| 1 | - | - | + 20 |
| 0,5 | - | - | - |

C.3.4.1.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 3 < 7 | f3 f7 | ( Si k10°, 40% > 5.10-5 m/s |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 1,5 NR | ( ( | ( Si la teneur en fines est < 3 (cat. f3) |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable (suivant NBN EN 12620) correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie CF C f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.1.3. réception des materiaux

#### C. 3.4.1.3.1. Système d’attestation de conformité

Le sable de drainage relève du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.1.3.2. ci-après.

#### C. 3.4.1.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Module de finesse | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.3.3.3) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.2. SABLE POUR SOUS-FONDATION, SABLE POUR EMPIERREMENT (MATIERE D’AGREGATION), SABLE DE CURE

#### C. 3.4.2.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2),

- Pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les laitiers granulés 
(C. 3.3.1), les sables de concassage de granulats recyclés (C. 3.3.3), les sables de mâchefers traités (C. 3.3.4) et les sables à vert (C. 3.3.5),

conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 3.4.2.2. SPECIFICATIONS

C.3.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 12,5 | 100 | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - |
| 8 | - | 100 | - |
| 6,3 | 85-99 | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - |
| 4 | - | 85-99 | 100 |
| 2,8 | - | - | 98-100 |
| 2 | - | - | 85-99 |
| 1,4 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |

C.3.4.2.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 |
| 6,3 | + 7,5(1) | - | - |
| 4 | - | + 7,5(1) | - |
| 3,15 | + 25 | - | - |
| 2 | - | + 25 | + 7,5(1) |
| 1 | - | - | + 25 |
| 0,5 | - | - | - |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 | + 5 |

(1) 	tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.2.2.1.)

(2) 	tout en respectant la teneur maximale en fines

#### (3) 	sauf pour les catégories f3 et f7

C.3.4.2.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 16 | f16 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f16 b selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.2.3. réception des materiaux

#### C.3.4.2.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour sous-fondation, pour empierrement (matière d’agrégation) et de cure relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.2.3.2. ci-après.

#### C.3.4.2.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.3.3.1, C.3.3.3, C.3.3.4 ou C.3.3.5) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.3. Sable pour sable-ciment et sable-laitier

#### C. 3.4.3.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C.3.2) ;

- Pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les laitiers granulés (C.3.3.1), les sables de concassage de granulats recyclés (C.3.3.3), les sables de mâchefers traités (C.3.3.4), les sables à vert (C.3.3.5) et les sables d’aciéries inox traitées (C.3.3.7) ;

conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 3.4.3.2. SPECIFICATIONS

C.3.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité (Catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 12,5 | 100 | - | - | - |
| 9 | 98-100 | - | - | - |
| 8 | - | 100 | - | - |
| 6,3 | 85-99 | - | - | - |
| 5,6 | - | 98-100 | - | - |
| 4 | - | 85-99 | 100 | - |
| 2,8 | - | - | 98-100 | - |
| 2 | - | - | 85-99 | 100 |
| 1,4 | - | - | - | 98-100 |
| 1 | - | - | - | 85-99 |

C.3.4.3.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur (catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/6,3 | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 6,3 | + 7,5(1) | - | - | - |
| 4 | - | + 7,5(1) | - | - |
| 3,15 | + 25 | - | - | - |
| 2 | - | + 25 | + 7,5(1) | - |
| 1 | - | - | + 25 | + 7,5(1) |
| 0,5 | - | - | - | + 25 |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 | + 5 | + 5 |

(1) 	tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.3.2.1.)

(2) 	tout en respectant la teneur maximale en fines

#### (3) 	sauf pour les catégories f3 et f7

C.3.4.3.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 22 | f22 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau (%) | < 0,8 Valeur déclarée | AS0,8 ASdéclarée | Sables artificiels et recyclés Laitier de Haut Fourneau |
| Sulfate soluble dans l’acide (%) | < 0,7 | SS0,7 | Laitier de Haut Fourneau |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Sables artificiels et recyclés |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Pour les (mélanges de) sables d’origine marine, la teneur en chlorures est < 0,10% (valeur déclarée, suivant NBN EN 12620).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f22 b CC selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.3.3. réception des materiaux

#### C.3.4.3.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour sable-ciment et sable-laitier relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.3.3.2. ci-après.

#### C.3.4.3.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’acide | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Chlorures | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.3.3.1, C.3.3.3, C.3.3.4, C.3.3.5.ou C.3.3.7.) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.4. Sable pour béton maigre ET POUR BETON SEC COMPACTE

#### C. 3.4.4.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C.3.2) ;

- Pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, le laitier granulé (C.3.3.1), les sables de mâchefers traités (C.3.3.4) et les sables de scories d’aciéries inox traitées (C.3.3.7.) ;

conformes à la norme NBN EN 12620.

#### C. 3.4.4.2. SPECIFICATIONS

C.3.4.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | - | - |
| 5,6 | 95-100 | - | - |
| 4 | 85-99 | 100 | - |
| 2,8 | - | 95-100 | - |
| 2 | - | 85-99 | 100 |
| 1,4 | - | - | 95-100 |
| 1 | - | - | 85-99 |

C.3.4.4.2.2. Tolérances sur la granularité déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 (1) | - | - |
| 2 | - | + 5 (1) | - |
| 1 | + 20 | + 20 | + 5 (1) |
| 0,250 | + 20 | + 25 | + 25 |
| 0,063 (2) | + 3 | + 5 | + 5 |

(1) tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.4.3.1.)

(2) tout en respectant la teneur maximale en fines.

C.3.4.4.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 10 | f10 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 1,5 | ( | ( |
| Chlorures (%) | < 0,10 | Valeur déclarée | Pour (mélanges de) sables d’origine marine |
| Teneur en éléments coquilliers (%) | ( 30 | Valeur déclarée | Pour (mélanges de) sables d’origine marine. |
| Sulfate soluble dans l’eau (%) | < 0,2 | SS0,2 | Laitier de Haut Fourneau |
| Sulfate soluble dans l’acide (%) | < 0,8 Valeur déclarée | AS0,8 ASdéclarée | Sables artificiels et recyclés (C. 3.3) Laitier de Haut Fourneau |
| Soufre total (%) | < 1 | S1 | Sables artificiels et recyclés (C. 3.3) |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( ( |
| Autres caractéristiques mention-nées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie C f10 a CC SC selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.4.3. réception des materiaux

#### C.3.4.4.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour béton maigre et pour béton sec compacté relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.4.3.2. ci-après.

#### C.3.4.4.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneurs en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Chlorures | 1/chantier | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’acide | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.3.3.1, C.3.3.4 ou C.3.3.7) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.5. Sable pour REVETEMENTS EN BETON ET ELEMENTS LINEAIRES COULES EN PLACE

#### C. 3.4.5.1. Nature et origine

Sont admis les sables naturels (C. 3.2) conformes à la norme NBN EN 12620.

Seuls les sables ronds sont autorisés.

#### C. 3.4.5.2. Spécifications

#### C.3.4.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

Les prescriptions du C. 3.4.4.2.1. sont d’application.

#### C.3.4.5.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 | ( | ( |
| 2 | ( | + 5 | ( |
| 1 | + 10 | + 10 | + 5 |
| 0,250 | + 10 | + 15 | + 15 |

#### C.3.4.5.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse du passant au tamis de 0,063 mm | < 3 | f3 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | Ce critère est satisfait si la teneur en matières organiques, mesurée suivant la EN 1744-1, est nulle. |
| Soufre total (% en masse) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,06 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en élément coquillier | < 10 | SC10 | ( |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable correspond à la catégorie CF (4,0 à 2,4) pour les sables 0/4 et 0/2 et à la catégorie MF (2,8 à 1,5) ou FF (2,1 à 0,6) pour les sables 0/1.

A titre d’information, les sables conformes aux catégories minimales suivantes 0/4 CF B f3 a CB, 0/2 CF B f3 a CB, 0/1 MF B f3 a CB ou 0/1 FF B f3 a CB selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.5.3. réception des materiaux

#### C.3.4.5.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour revêtements en béton et éléments linéaires coulés en place relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.5.3.2. ci-après.

#### C.3.4.5.3.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Chlorures | 1/chantier | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | 1/chantier | ( |
| Réaction alcali-silice | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.6. Sable pour melanges hydrocarbonés

#### C. 3.4.6.1. Nature et origine

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2) et les graves 0/4 (C.5.4.4.) ;

- pour autant qu’ils répondent aux exigences spécifiques les concernant, les sables de scories BOF, de scories EAF (C. 3.3.6.), de scories d’aciéries inox traitées (C.3.3.7.) et de mâchefers traités (C. 3.3.4.) conformes à la norme NBN EN 13043.

#### C. 3.4.6.2. Spécifications

C.3.4.6.2.1. Caractéristiques générales de granularité des sables (catégorie GF85) et des graves 0/4 (catégorie GA85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | ( | ( |
| 5,6 | 98-100 | ( | ( |
| 4 | 85-99 | 100 | ( |
| 2 | ( | 85-99 | 100 |
| 1 | ( | ( | 85-99 |

#### C.3.4.6.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur (catégorie GTC10)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | + 5 | ( | ( |
| 2 | + 10 | + 5 | ( |
| 1 | ( | + 10 | + 5 |
| 0,5 | ( | ( | + 10 |
| 0,063 (1) | + 3 | + 3 | + 3 |

(1) 	Sauf pour la catégorie f3.

C.3.4.6.2.3. Autres spécifications

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse de passant au tamis de 0,063 mm | < 3 < 10 < 22 | f3 f10 f22 | ( Les fines répondent aux prescriptions du paragraphe C.11 relatif aux fillers |
| Valeur maximale de bleu de méthylène | < 10 ( | MBF10 MBFNT | ( Si la teneur en fines est < 3 (cat. f3) |
| Coefficient d’écoulement (1) | > 30 ( | ECS30 ECSDéclaré | Pour sables de concassage Pour sables ronds et mixtes |
| Coefficient de polissage accéléré de la roche mère | > 50 ( | PSV50 PSVNR | Pour couches de roulement en enrobés à squelette sableux Pour couches de roulement en enrobés à squelette pierreux, couches de liaison, couches de reprofilage et graves bitume |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (2) | ( | NR | ( |

(1)	L’essai d’écoulement sur les graves se fait sur la fraction 0/2 mm.

(2) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Les sables pour matériaux hydrocarbonés de couleur sont des sables dont la roche mère a une couleur répondant, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudications.

A titre d’information, les sables conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

- enrobés à squelette pierreux : A f10 a ECS30 ou A f3 a ECS30 ou A f22 a ECS30

- enrobés à squelette sableux pour couches de roulement : A f10 a PA ECS30 ou A f22 a PA ECS30 ou A f3 a PA ECS30 (3)

- enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage : A f10 a ECS30 ou A f22 a ECS30 ou A f3 a ECS30 (3)

(3) 	Les sables pour enrobés à squelette sableux peuvent être utilisés en mélange avec les mêmes
sables répondant à la caractéristique ECSDéclaré au lieu de ECS30

#### C. 3.4.6.3. réception des materiaux

#### C.3.4.6.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour mélanges hydrocarbonés relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau  C.3.4.6.3.2. ci-après.

#### C.3.4.6.3.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Angularité du sable | 1/5000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Résistance au polissage de la roche-mère (si d’application) | 1/chantier | ( |
| Couleur (si d’application) | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.7. Sable pour pavage

#### C. 3.4.7.0. NATURE ET ORIGINE

Sont admis :

- les sables naturels (C. 3.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les gravillons naturels (C. 4.2.) conformes à la NBN EN 13242

- les graves naturelles (C. 5.1.) conformes à la NBN EN 13242

#### C. 3.4.7.1. Sable pour couche de pose de pavage en pierre naturelle, en béton à placer en trottoir et en brique de terre cuite

C. 3.4.7.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF 10)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | Tolérances |
| 8 | 100 | ( |
| 5,6 | 98-100 | ( |
| 4 | 85-99 | + 5 |
| 2 | ( | + 10 |
| 1 | ( | ( |

#### C. 3.4.7.1.2. Spécifications

Les sables répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage en masse de passant au tamis de 0,063 mm | < 3 | f3 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Taux de concassage des gravillons : les gravillons appartiennent à la catégorie C90/3 suivant NBN EN 13043.

| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse |
| --- | --- | --- |
| 30 à 90 | 90 à 100 | 0 à 3 |

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimale A f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.2. Sable pour couche de pose de pavage en béton A PLACER EN VOIRIE

La couche de pose est constituée :

- soit du mélange contenant au moins 40% de sable de concassage 0/2 et au plus 60% de gravillons 2/6,3 ou 2/8.

- soit d’une grave 0/6,3 ou 0/8 contenant au moins 40% de passant à 2 mm.

#### C. 3.4.7.2.1. Sable 0/2

C. 3.4.7.2.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF10).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | Tolérances |
| 4 | 100 | ( |
| 2,8 | 98-100 | ( |
| 2 | 85-99 | + 5 |
| 1 | ( | + 10 |

C. 3.4.7.2.1.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.1.2. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2. Gravillon 2/6,3 et 2/8

C. 3.4.7.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC80-20) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTC20/15 pour le 2/6,3 et GTC20/17,5 pour le 2/8).

Les prescriptions du C. 4.4.2.2.1. sont d’application.

C. 3.4.7.2.2.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | < 35 | FI35 | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 2 | f2 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique de laitier de haut-fourneau | ( | ( | L’utilisation de laitier de haut-fourneau est interdite |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cb III f2 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 3.4.7.2.3. Grave 0/6,3 et 0/8

C. 3.4.7.2.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA80) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (GTA20).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/8 | 0/6,3 | Tolérances |
| 16 | 100 | ( | ( |
| 12,5 | ( | 100 | ( |
| 11,2 | 98-100 | ( | ( |
| 9 | ( | 98-100 | ( |
| 8 | 80-99 | ( | + 5 (1) |
| 6,3 | ( | 80-99 | + 5 (2) |
| 4 | ( | ( | + 20 (1) |
| 3,15 | ( | ( | + 20 (2) |

(1)  pour les graves 0/8 uniquement.

(2) pour les graves 0/6,3 uniquement.

C. 3.4.7.2.3.2. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 3 | f3 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Constituant affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau | ( | ( | L’utilisation de laitier de haut fourneau est interdite |
| Sensibilité gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

La somme MDE + LA est < 45

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale 0/6 Cb III f3 NG et 0,8 CbIIIf3NG selon PTV 411 sont censées répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.3. Sable pour jointoiement

C. 3.4.7.3.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 4 | 100 | ( |
| 2,8 | 98-100 | ( |
| 2 | 85-99 | 100 |
| 1,4 | ( | 98-100 |
| 1 | ( | 85-99 |

C. 3.4.7.3.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur (catégorie GTF25)

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | 0/1 |
| 2 | + 7,5 (1) | ( |
| 1 | + 25 | + 7,5 (1) |
| 0,5 | ( | + 25 |
| 0,063 (2) (3) | + 5 | + 5 |

(1)	Tout en respectant les limites des caractéristiques de granularité (C.3.4.7.3.1.)

(2)	Tout en respectant la teneur maximale en fines

(3)	Sauf pour les catégories f3 et f7

C. 3.4.7.3.3. Spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (% en masse) | < 10 | f10 | ( |
| Qualité des fines | < 1,5 | ( | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

Le module de finesse du sable (suivant NBN EN 12620) correspond à la catégorie FF (2,1 à 0,6).

A titre d’information, les sables conformes à la catégorie minimum le FF C f10 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.4. COUCHE DE POSE POUR PAVAGES DRAINANTS

La couche de pose est constituée :

- soit d’un sable de concassage 0/2

- soit d’un gravillon 1/D avec D < 6,3 mm

C. 3.4.7.4.1. Sable de concassage

C. 3.4.7.4.1.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GF85) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTF10).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/2 | Tolérances |
| 4 | 100 | ( |
| 2,8 | 98-100 | ( |
| 2 | 85-99 | + 5 |
| 1 | ( | + 10 |
| 0,063 | ( | + 3 (1) |

(1) si la teneur en fines est < 7% (cat. f7).

C. 3.4.7.4.1.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.1.2.3. sont d’application.

A titre d’information, les sables conformes aux catégories minimales CF A f3 b et CF A f3 a selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 3.4.7.4.2. Gravillons

C. 3.4.7.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GC85-15) et tolérances sur la granularité déclarée par le producteur (catégorie GTC20/17,5).

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 1/6,3 | 1/4 | Tolérances |
| 12,5 | 100 | ( | ( |
| 9 | 98-100 | ( | ( |
| 8 | ( | 100 | ( |
| 6,3 | 85-99 | ( | ( |
| 5,6 | ( | 98-100 | ( |
| 4 | ( | 85-99 | ( |
| 3,15 | 20-70 | ( | 17,5 (1) |
| 2 | ( | 20-70 | 17,5 (2) |
| 1 | 0-15 | 0-15 | ( |
| 0,5 | 0-5 | 0-5 | ( |

(1) 	uniquement pour le 1/6,3

(2) 	uniquement pour le 1/4

C. 3.4.7.4.2.2. Spécifications

Les prescriptions du C. 3.4.7.2.2.2. sont d’application.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cb III f2 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 3.4.7.5. réception des materiaux

#### C.3.4.7.5.1. Système d’attestation de conformité

Les sables, gravillons et graves pour pavage relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau  C.3.4.7.5.2. ci-après.

#### C.3.4.7.5.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité (sable, gravillon, grave) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines (sable, gravillon, grave) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines (sable) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés (gravillons) | 1/5000 t | Pour chaque calibre |
| Coefficient Los Angeles (gravillon, grave) | 1/chantier | ( |
| Coefficient Micro-Deval (gravillon, grave) | 1/chantier | ( |
| Masse volumique réelle (gravillon, grave) | 1/chantier | ( |
| Résistance au gel-dégel (gravillon, grave) | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 3.4.8. SaNS OBJET

### C. 3.4.9. SaBLE POUR BETON D’OUVRAGE D’ART

Les prescriptions du C. 3.4.5. sont d’application, à l’exception de la clause du C. 3.4.5.1. relative aux sables de concassage qui sont également autorisés.

### C. 3.4.10. Sable pour mortier

#### C. 3.4.10.1. NATURE ET ORIGINE

Sont admis les sables naturels (C. 3.2.) conformes à la NBN EN 13139.

#### C. 3.4.10.2. SPECIFICATIONS

#### C.3.4.10.2.1. Caractéristiques générales de granularité

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 8 | 100 | ( | ( |
| 5.6 | 95-100 | ( | ( |
| 4 | 85-99 | 100 | ( |
| 2,8 | ( | 95-100 | ( |
| 2 | ( | 85-99 | 100 |
| 1,4 | ( | ( | 95-100 |
| 1 | ( | ( | 85-99 |

#### C.3.4.10.2.2. Tolérances sur la granularité des sables déclarée par le fournisseur

| Dimensions de tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
| mm | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 4 | ± 5 | ( | ( |
| 2 | ( | ± 5 | ( |
| 1 | ± 20 | ± 20 | ± 5 |
| 0,250 | ± 20 | ± 25 | ± 25 |
| 0,063 | ± 3 | ± 5 | ± 5 |

#### C.3.4.10.2.3. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (% en masse) | < 5 | Catégorie 2 | ( |
| Qualité des fines (MB) | < 1,5 |  | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Chlorures (%) | < 0,06 | Valeur déclarée | ( |
| Soufre total (% en masse) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Absorption d’eau | ( | Valeur déclarée | ( |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13139(1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

#### C. 3.4.10.3. RECEPTION DES MATERIAUX

C.3.4.10.3.1. Système d’attestation de conformité

Les sables pour béton d’ouvrage d’art relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.3.4.10.3.2. ci-après.

C.3.4.10.3.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Masse volumique réelle | 1/chantier | ( |
| Chlorures | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Absorption d’eau | 1/chantier | ( |
| Réaction alcali-silice | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

# C. 4. GRAVILLONS

## C. 4.1. DESCRIPTION

Les gravillons sont des matériaux granulaires inertes utilisés dans la construction. Ils peuvent être naturels, artificiels ou recyclés.

Gravillon est l’appellation donnée aux plus gros granulats de dimensions D < 45 et d > 2 (EN 13043) ou 45 ≥ D > 4 et d > 2 (EN12620) ou d ≥ 2 et D > 4 (EN 13139) ou d > 1 et D > 2 (EN 13242).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

Les gravillons naturels, artificiels ou recyclés sont conformes aux exigences du présent Cahier des Charges Type et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C.4.4.

## C. 4.2. GRAVILLONS NATURELS

Les gravillons naturels sont des gravillons d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique.

## C. 4.3. GRAVILLONS ARTIFICIELS OU RECYCLES

Un gravillon artificiel est un gravillon d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Un gravillon recyclé est un gravillon résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les gravillons artificiels comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.1. Laitier concassé

- C. 4.3.2. Schiste rouge

- C. 4.3.3. Cendrées

- C. 4.3.4. Scories BOF et scories EAF

- C. 4.3.10. Gravillons pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

- C. 4.3.11. Gravillons d’argile expansée

- C. 4.3.13 Mâchefers traités

- C. 4.3.15. Scories d’aciéries inox traitées

Les gravillons recyclés comprennent les matériaux suivants :

- C. 4.3.5. Gravillons de granulats recyclés de béton

- C. 4.3.6. Gravillons de granulats recyclés mixtes

- C. 4.3.7. Gravillons de granulats recyclés de maçonnerie

- C. 4.3.8. Gravillons de granulats recyclés d’enrobés hydrocarbonés

### C. 4.3.1. LAITIERS CONCASSES

Le laitier concassé est issu du concassage de laitier basique de haut fourneau

Le laitier est homogène, pur, non vitreux et peu poreux.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Basicité (CaO / SiO2) | ≤ 1,5 |  | ( |
| Masse volumique sèche en vrac (Mg/m³) | ≥ 1,20 |  | ( |
| Absorption d’eau (%) | ≤ 4 |  | ( |
| Instabilité dans l’eau | Négatif |  | ( |
| Désintégration du silicate bicalcique | Négatif |  | ( |

### C. 4.3.2. SCHISTE ROUGE

Le schiste rouge est produit par la combustion spontanée des schistes houillers dans les terrils.

Il ne présente pas de nuances grises ou gris-rougeâtre en surface ou sur la cassure.

Il présente les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | ( |
| Equivalent de sable (%) | ≥ 30 |  | ( |
| Stabilité à l’eau (%) | ≥ 90 |  | ( |
| Limite de plasticité | Non mesurable |  | ( |

### C. 4.3.3. CENDREES

Les cendrées sont granulées, exemptes de poussières et de substances étrangères.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | ≤ 7 | f7 | ( |

### C. 4.3.4. ScorieS BOF et SCORIES EAF

#### C. 4.3.4.1. Nature et origine

Les scories BOF sont les scories obtenues lors de l’affinage de la fonte par le procédé Linz-Donavitz ou par un procédé similaire.

Les scories EAF proviennent de la gangue obtenue lors de la fusion des ferrailles prétraitées et, dans certains cas de fonte, dans le four électrique à arc.

#### C. 4.3.4.2. SPECIFICATIONS

La stabilité volumique est mesurée après conditionnement au calibre voulu et vieillissement.

Elles présentent les caractéristiques suivantes :

| Caractéristiques | Prescription | Catégorie Minimale | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en chaux libre (%) | ≤ 4,5 |  | au moment de la production, après concassage et déferrisation. |
| Délitement (%) | ≤ 1,5 |  | Si D ≥ 31,5 mm |

### C. 4.3.5. GRAVILLON DE granulats recycles DE BETON

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.6. GRAVILLONS DE granulats recycles MIXTES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.7. GRAVILLONS DE granulats recycles DE MAçONNERIE

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.8. GRAVILLONS DE GRANULATS RECYCLES d’enrobes HYDROCARBONES

Ces gravillons répondent aux prescriptions du tableau C. 4.3.

### C. 4.3.9. SANS OBJET

TABLEAU C. 4.3. : Gravillons de débris de démolition et/ou de construction

|  | C.4.3.5. | C.4.3.6. | C.4.3.7. | C.4.3.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition | Gravillons de débris de béton | Gravillons de débris mixtes | Gravillons de débris de maçonnerie | Gravillons de granulats recyclés d’enrobés hydrocarbonés |
| Pourcentage en masse de débris de béton et matériaux pierreux (débris de béton, granulats liés au mortier, pierres naturelles, pierres concassées, gravier,...) | > 90 | > 40 | < 40 | < 30 |
| Pourcentage en masse de débris de maçonnerie (briques, mortier, tuiles en terre cuite, sable-ciment, buse en grès, briques en silico-calcaire,...) | < 10 | > 10 | > 60 | - |
| Pourcentage en masse d’autres matériaux pierreux (carrelages, ardoises, plinthes, scories, béton cellulaire, argile expansée, céramique, coquillages,...) | < 5 | - | < 10 | - | < 10 | - |
| Pourcentage en masse de matériaux hydrocarbonés (revêtements hydrocarbonés, asphalte coulé,...) | < 5 | < 5 |  | < 5 |  | > 70 |
| Pourcentage en masse de matériaux non pierreux (gypse, caoutchouc, plastique, isolation, verre, métaux, chaux, plâtre, bitume, roofing,...) | ≤ 0,5 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Pourcentage en masse de matières organiques (bois, restes de plantes, papier, panneau de fibres, liège,...) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |

### C. 4.3.10. GrAVILLONS pour enduit superficiel à haute performance (ESHP)

Le gravillon est une bauxite calcinée de qualité réfractaire ou un gravillon de qualité équivalente répondant aux prescriptions du C. 4.4.6 modifiées comme suit :

- granularité :

| Ouvertures des mailles (mm) | Pourcentage en masse de passant (masse sèche) |
| --- | --- |
| 6,3 4 2 1 0,063 | 98 à 100 90 à 99 0 à 20 0 à 5 0 à 1 |

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 10 | MDE10 | ( |
| Coefficient d’aplatissement (FI) | ≤ 25 | FI25 | ( |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | ≥ 70 | PSV70 | ( |
| Dureté sur l’échelle de Mohs | ( 9 |  | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

### C. 4.3.11. GravillonS d’argile expansée

Ces gravillons légers sont conformes aux normes NBN EN 13055-1 et NBN EN 13055-2.

L’argile expansée est un granulat léger à structure interne poreuse n’excédant pas 1200 kg/m³ en masse volumique sèche vrac ou 2,00 Mg/m³ en masse volumique sèche granulaire obtenu par la cuisson d’argile dans un four rotatif, à une température d’environ 1100° C.

### C. 4.3.12. SANS OBJET

### C. 4.3.13. MACHEFERS TRAITES

Les prescriptions du C. 3.3.4 sont d’application.

### C. 4.3.14. SANS OBJET

### C. 4.3.15. SCORIES D’ACIERIES INOX TRAITEES

#### C. 4.3.15.1. nature et origine

Les scories d’aciéries inox traitées sont obtenues lors de la production et de l’affinage de l’acier inoxydable, initialement produit par fusion dans un four électrique à arc.

Les scories sont séparées de l’acier en phase liquide et sont par la suite refroidies à l’eau et à l’air avant d’être concassées et d’être traitées dans une installation de déferraillage.

Les scories d’aciéries inox traitées font l’objet d’un certificat d’utilisation selon l’article 6 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 juin 2001, modifié par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 mai 2004, favorisant la valorisation de certains déchets.

#### C. 4.3.15.2. specifications

La stabilité dimensionnelle est mesurée après conditionnement au calibre voulu et après vieillissement. Le gonflement volumique est défini suivant son application (selon la méthode de mesure définie dans la NBN EN 13043).

## C. 4.4. Spécifications DES GRAVILLONS SELON LEUR UTILISATION

### C. 4.4.1. GRAVILLONS pour sous-fondation

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.1.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2.)

- les gravillons artificiels ou recyclés (C. 4.3. sauf le C.4.3.15.)

#### C. 4.4.1.2. SPECIFICATIONS

C.4.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granulométrie des différentes fractions répond aux prescriptions C.4.4.2.2.1.a ou du tableau C.4.4.2.2.1.b.

Le mélange de fraction provenant des 2 tableaux est interdit.

C.4.4.1.2.2 Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) Réseaux I et IIa Réseau IIb et III | < 35 < 50 | MDE35 MDE50 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 40 | LA40 | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4. |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,7 | SS0,7 | Gravillons recyclés dans le cas d’une fondation liée (liant hydraulique uniquement) (NBN EN 1744-1 § 10) |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

- La somme MDE + LA est < 65 pour les Réseaux I et IIa

- La somme MDE + LA est < 80 pour le Réseau IIb et III

A titre d’information, les gravillons pour les réseaux I et IIa, conformes à la catégorie minimale E f4 NG D3 selon PTV 411, sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.1.3. reception des materiaux

#### C.4.4.1.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour sous-fondation relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.1.3.2. ci-après.

#### C.4.4.1.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C.4.3) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 4.4.2. GRAVILLONS pour fondation en empierrement

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13242.

#### C. 4.4.2.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels (C. 4.2)

- les gravillons artificiels (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) et les gravillons de granulats recyclés (C.4.3.5. et C. 4.3.8). Les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.) sont admises uniquement dans les fondations de type IA et IIA.

#### C. 4.4.2.2. Spécifications

### C. 4.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.2.2.1.a. ou du tableau C.4.4.2.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C.4.4.2.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 | 31.5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 – 70(1) | 20 – 70(1) |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 - 20 |  |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 80 - 99 | 98 - 100 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 80 - 99 | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 80 - 99 | 20 – 70(1) |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 – 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 4,5 |  | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 |  | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 - 20 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |  |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

(1) La tolérance sur la granularité type déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GTC20/15).

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 | 31.5/63 | 20/63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  | 98 – 100 | 98 - 100 |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 – 99 | 80 - 99 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 | 20 – 70(1) | 20 – 70(1) |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 80 - 99 | 0 – 20 |  |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 |  | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 – 5 |  |
| 14 |  |  |  | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 0 - 20 |  |  |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 80 - 99 | 80 - 99 | 0 - 20 | 0 – 20 |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 80 - 99 | 20 – 70(1) | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 | Gc80/20 |
| Tolérance | GTC20/15 | GTC20/17,5 | GTC20/15 |  | GTC20/15 |  |  | GTC20/15 | GTC20/15 |

(1) 	La tolérance sur la granularité type déclarée par le fournisseur est de + 15 (classe de tolérance GTC20/15) ou de + 17,5 (catégorie de tolérance GTC20/17,5).

#### C. 4.4.2.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D ≤ 8 D > 8 |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés ou entièrement concassés | 90-100 | C90/3 | ( |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | 0 à 3 |  | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4 et C.4.3.15 |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,7 | SS0,7 | Gravillons recyclés |
| Soufre total | < 1 | S1 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- Teneur en matières organiques (suivant NBN EN 1744-1) : négatif.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cc III f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.2.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.2.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour fondation en empierrement relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.2.3.2. ci-après.

#### C.4.4.2.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Matière organique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.5, C.4.3.8, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 4.4.3. GRAVILLONS pour béton maigre, beton sec compacte ET BETON MAIGRE POREUX

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 4.4.3.1. Nature et origine

Sont admis :

- Les gravillons naturels (C .4.2.)

- Les gravillons artificiels (C. 4.3.1, C  4.3.13 et C. 4.3.15)

- Les gravillons recyclés (C. 4.3.5.et C. 4.3.8.)

#### C. 4.4.3.2. Spécifications

#### C. 4.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité

- Le diamètre maximum D est < 32 mm.

- La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a ou du tableau C.4.4.3.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit

TABLEAU C. 4.4.3.2.1.a.

| Tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 90 - 99 | 98 - 100 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 98 - 100 | 90 - 99 | 25 – 70(1) | 85 - 99 | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 85 - 99 | 25 – 70(1) |  | 0 - 20 |  | 0 - 5 |
| 9 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 - 15 | 0 - 15 |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc90/15 | Gc90/15 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance |  |  |  |  | GT15 | GT15 |  |  |  |

(1) La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GT15).

| Tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 98 - 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 85 - 99 | 25 – 70(1) | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 | 0 - 20 |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 |  | 0 - 20 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 5 |  |  |  |  |  |
| Catégorie | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 | Gc85/20 |
| Tolérance |  |  |  |  | GT15 |  |  |

(1) La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15 (catégorie de tolérance GT15).

#### C. 4.4.3.2.2. Autres spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D≤8 D>8 |
| Teneur en fines | < 4 | f4 | ( |
| Masse volumique réelle (Mg/m³) | ≥ 2,00 | ( | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,2 | SS0,2 | Gravillons recyclés |
| Soufre total | < 1 | S1 | Gravillons artificiels et recyclés |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.15. |
| Chlorures (%) | < 0,06 | Valeur déclarée | Uniquement en présence d’armatures |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1)	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La stabilité volumique est < 5% pour les gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale Cc III f4 NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 4.4.3.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.3.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour béton maigre, béton sec compacté et béton maigre poreux relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.3.3.2. ci-après.

#### C.4.4.3.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Chlorures (%) | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.5, C.4.3.8 et C. 4.3.13) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 4.4.4. GRAVILLON pour béton de ciment pour revêtement et élément linéaire Exécuté en place

#### C. 4.4.4.1. Nature et origine

- Sont interdits : les gravillons artificiels et les gravillons naturels non concassés.

- Sont admis : les gravillons naturels (C. 4.2) conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 4.4.4.2. Spécifications

Les gravillons répondent aux prescriptions suivantes :

C.4.4.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a. ou du tableau C. 4.4.3.2.1.b.

C.4.4.4.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | < 20 ≤ 25 ≤ 30 | Fl20 FI25 FI30 | D>16 8<D≤16 D<8 |
| Teneur en fines (% en masse) | < 1,5 < 4 | f1,5 f4 | D > 8 mm D < 8 mm |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | < 25 < 30 < 30 | LA25 LA30 LA30 | Couches de roulement Couches inférieures et éléments linéaires Couches de roulement en réseau III (1) |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | < 20 < 25 < 25 | MDE20 MDE25 MDE25 | Couches de roulement Couches inférieures et éléments linéaires Couches de roulement en réseau III (1) |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | Ce critère est satisfait si la teneur en matières organiques, mesurée suivant la EN 1744-1, est nulle. |
| Soufre total (%) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,03 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | < 10 | SC10 | ( |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 1 | F1 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut-fourneau | ( | NR | L’utilisation de laitiers de haut fourneau dans les bétons pour revêtements et éléments linéaires est interdite |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Résistance au polissage (PSV) | > 50 > 40 ( | PSV50 PSVdécl. PSVNR | Couches de roulement Couches de roulement – réseau III (1) Couches inférieures et éléments linéaires |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (2) | ( | NR | ( |

(1)  Si les documents d’adjudication l’autorisent.

(2) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

-	La somme MDE + LA est < 30 pour les couches de roulement. Elle est < 45 pour les couches de roulement en réseau III (si les documents d’adjudication l’autorisent) ainsi que pour les couches inférieures et les éléments linéaires.

- Les gravillons pour revêtement en béton de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 			:	a* > 5,0

:	0,0 < b* < 20,0

:	L* > 45,0

- teinte claire	:	-3 < a* < 3

:	0,0 < b* < 10,0

:	L* > 60,0

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudication.

- Taux de concassage des gravillons pour les bétons de couches de roulement :

| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi concassés, en masse | Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | Catégorie C |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 à 100 30 à 100 | 100 90 à 100 | 0 0 à 3 | C100/0 C90/3 |

Les catégories C100/0 et C90/3 sont définies à la NBN EN 13043.

A titre d’information, les gravillons conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

- couches de roulement en réseau I et II : Ba II f1,5 CB SA NG

- couches de roulement en réseau III :	Ba II f1,5 CB SA NG

Ca II f1,5 CB SA NG (1)

- couches inférieures et éléments linéaires : Cb II f1,5 CB SA NG

(1) Si les documents d’adjudication l’autorisent.

#### C. 4.4.4.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.4.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour revêtement en béton et éléments linéaire en béton relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.4.3.2. ci-après.

#### C.4.4.4.3.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Coefficient Los Angeles | 1/chantier | ( |
| Coefficient Micro-Deval | 1/chantier | ( |
| Masse volumique réelle | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Chlorures | 1/chantier | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Réaction alcali-silice | 1/chantier | ( |
| Résistance au polissage | 1/chantier | ( |
| Pourcentage de grains concassés/roulés | 1/5000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Couleur | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 4.4.5. GRAVILLON POUR melanges bitumineux

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13043.

#### C. 4.4.5.1. Nature et origine

Sont admis :

- les gravillons naturels concassés (C.4.2.)

- les agrégats d’enrobés (C.5.3.2.)

- les scories BOF et EAF (C.4.3.4.)

- les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.)

#### C. 4.4.5.2. Spécifications

C. 4.4.5.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.5.2.1.a. ou du tableau C.4.4.5.2.1.b.

Le mélange de fractions provenant des deux tableaux est interdit.

TABLEAU C.4.4.5.2.1.a.

| tamis | 2/4 | 2/6,3 | 4/6,3 | 6,3/10 | 6,3/14 | 6,3/20 | 10/14 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 – 100 |
| 40 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 – 99 |
| 28 |  |  |  |  | 100 | 98 – 100 | 100 | 98 – 100 |  |
| 20 |  |  |  | 100 | 98 – 100 | 85 – 99 | 98 – 100 | 85 – 99 | 0 – 20 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 98 – 100 | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) | 85 – 99 | 0 – 20 |  |
| 12,5 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  | 0 – 20 |  | 0 – 5 |
| 9 |  | 98 – 100 | 98 – 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 – 5 |  |
| 6,3 |  | 85 – 99 | 85 -99 | 0 – 20 | 0 – 20 | 0 – 20 |  |  |  |
| 5,6 | 98 – 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0 – 5 |  |  |
| 4,5 |  | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 – 99 |  | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 |  |  |  | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 – 20 | 0 – 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 – 5 | 0 – 5 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |  |
| catégorie | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 |
| tolérance | G20/15 G25/15 (1) | G20/15 G25/15 (1) |  |  | G20/15 G25/15 (1) | G20/15 G25/15 (1) |  |  |  |

(1) 	Les catégories de tolérances G20/15 et G25/15 au tamis intermédiaire sont toutes deux autorisées.

La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15.

TABLEAU C.4.4.5.2.1.b.

| tamis | 2/4 | 2/8 | 4/8 | 8/14 | 8/20 | 14/20 | 20/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 45 |  |  |  |  |  |  | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 31,5 |  |  |  |  |  |  | 85 - 99 |
| 28 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  |  |  | 98 – 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 - 20 |
| 16 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 85 – 99 | 20 – 70 25 – 80 (1) | 0 - 20 |  |
| 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 |  | 98 - 100 | 98 - 100 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 - 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 100 | 85 - 99 | 85 - 99 | 0 – 20 | 0 - 20 |  |  |
| 7,1 |  |  |  |  |  | 0 - 5 |  |
| 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 98 - 100 |  | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 85 - 99 | 20 - 70 | 0 - 20 | 0 – 5 | 0 - 5 |  |  |
| 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 20 – 70 25 – 80 (1) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 – 5 |  |  |  |  |
| 1 | 0 - 5 | 0 – 5 |  |  |  |  |  |
| catégorie | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 | GC85/20 |
| tolérance | G20/15 G25/15 (1) | G20/17,5 | G20/15 G25/15 (1) |  | G20/15 G25/15 (1) |  |  |

(1) 		Les catégories de tolérances G20/15 et G25/15 au tamis intermédiaire sont toutes deux autorisées.

La tolérance sur la granularité déclarée par le fournisseur est de + 15.

C.4.4.5.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (f) | < 2 | f2 |  |
| Coefficient d’aplatissement (FI) | < 20 | FI20 | Couches de roulement avec 8 < D < 16 Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec D > 16 |
|  | < 25 | FI25 | Couches de roulement avec D < 8 Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec 8 < D < 16 |
|  | < 30 | FI30 | Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes avec D < 8 |
| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | 90 à 100 30 à 100 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | 100 90 à 100 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | 0 0 à 1 | C100/0 C90/1 | Enrobés à squelette pierreux Enrobés à squelette sableux |
| Coefficient Los Angeles (LA) | < 20 < 25 < 30 | LA20 LA25 LA30 | Enrobés à squelette pierreux - réseaux I et IIa Enrobés à squelette pierreux – réseaux IIb et III et enrobés à squelette sableux pour couches de roulement Enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Coefficient Micro-Deval (MDE) | < 15 < 20 < 25 | MDE15 MDE20 MDE25 | Enrobés à squelette pierreux – réseaux I et IIa Enrobés à squelette pierreux – réseaux IIb et III et enrobés à squelette sableux pour couches de roulement Enrobés à squelette sableux pour couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Masse volumique | ( | Valeur déclarée |  |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | > 50 > 56 ( | PSV50 PSV56 PSVNR | Couches de roulement tous réseaux Couches de roulement sur zones accidentogènes (échangeurs, ronds-points, zones d’approche, …) sur réseau I et IIa Couches de liaison et de reprofilage et graves-bitumes |
| Basalte « coup de soleil » | < 8 | SBLA |  |
| Stabilité dimensionnelle des scories d’aciéries | < 3,5 | V3,5 |  |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La somme LA + MDE est < 25 pour les enrobés à squelette pierreux pour réseaux I et IIa.  Elle est < 35 pour les autres enrobés pour couches des roulement.

Pour les couches de liaison et de reprofilage et les graves-bitumes, elle est < 45.

- La valeur PSV – (MDE + LA) est > 30 pour les couches de roulement en enrobés à squelette pierreux pour réseau I et IIa.

- Les gravillons de catégorie LA25 et MDE20 sont également admis dans les enrobés à squelette pierreux – réseaux I et IIa - s’ils répondent aux prescriptions suivantes :

- LA + MDE < 30

- PSV – (MDE + LA) > 30

- Les gravillons pour revêtement hydrocarbonés de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudications.

A titre d’information, les gravillons conformes aux catégories minimales suivantes selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

- Enrobés à squelette pierreux pour réseau I : AaIf2NG ou BaIf2NG

- Enrobés à squelette pierreux pour réseau IIa : AbIf2NG ou BaIf2NG

- Enrobés à squelette pierreux pour réseaux IIb et III : BbIf2NG

- Enrobés à squelette sableux pour couches de roulement : BbIf2NG

- Enrobés pour couche de liaison ou de reprofilage et graves-bitumes : CbIIf2

C.4.4.5.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.5.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour mélanges hydrocarbonés relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.4.4.5.4.2. ci-après.

#### C.4.4.5.3.2. Fréquences d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés | 1/5000 t (avec au moins 1/chantier) | Pour chaque calibre |
| Coefficient Los Angeles | 1/chantier | ( |
| Coefficient Micro-Deval | 1/chantier | ( |
| Masse volumique réelle | 1/chantier | ( |
| Coefficient de polissage accéléré (si d’application) | 1/chantier | ( |
| Coup de soleil des basaltes | 1/chantier | ( |
| Stabilité dimensionnelle (si d’application) | 1/chantier | ( |
| Couleur (si d’application) | 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 4.4.6. GRAVILLONS POUR TRAITEMENTS DE SURFACES, POUR ENDUITS superficiels (SAUF ESHP) ET POUR materiaux BITUMINEUX COULE A FROID (MBCF)

Les gravillons sont conformes à la NBN EN 13 043.

C.4.4.6.1. NATURE ET ORIGINE

Sont admis :

-	Les gravillons naturels concassés (C.4.2.)

-	Les scories BOF et EAF (C.4.3.4.)

-	Les scories d’aciéries inox traitées (C.4.3.15.)

#### C. 4.4.6.2. Spécifications

C. 4.4.6.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C.4.4.5.2.1.a.

C. 4.4.6.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (f) | < 1 < 2 | f1 f2 | Traitements de surface et enduits superficiels Matériaux bitumineux coulés à froid (MBCF) |
| Coefficient d’aplatissement (FI) | < 20 | FI20 | D > 6,3 |
|  | < 25 | FI25 | D < 6,3 |
| Pourcentage de grains entièrement concassés, en masse | 90 à 100 |  | ( |
| Pourcentage de grains entièrement concassés ou semi-concassés, en masse | 100 | C100/0 | ( |
| Pourcentage de grains entièrement roulés, en masse | 0 |  | ( |
| Coefficient Los Angeles (LA) | < 20 | LA20 | ( |
| Coefficient Micro-Deval (MDE) | < 15 | MDE15 | ( |
| Masse volumique | ( | Valeur déclarée | ( |
| Coefficient de polissage accéléré (PSV) | > 50 > 56 | PSV50 PSV56 | Tous réseaux Zones accidentogènes (échangeurs, ronds-points, zones d’approche, …) |
| Stabilité dimensionnelle des scories d’aciéries | < 3,5 | V3,5 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

-	La somme LA + MDE est < 25.

- La valeur PSV – (MDE + LA) est > 30.

- Les gravillons pour enduit et RBCF de couleur répondent, à sec, aux prescriptions de chromaticité et de luminosité suivantes :

- rouge 		:	a* > 5,0

0,0 < b* < 20,0

L* > 45,0

- teinte claire 	:	-3 < a* < 3

0 < b* < 10

L* > 60

Les autres teintes sont définies par les documents d’adjudications.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie AaIf1NG selon PTV411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C.4.4.6.3. RECEPTION DES MATERIAUX

Les prescriptions du C.4.4.5.3. sont d’application, à l’exception du coup de soleil des basaltes.

### C. 4.4.7. GRAVILLON pour béton de ciment pour OUVRAGE d’art

#### C. 4.4.7.1. Nature et origine

- Sont interdits : les gravillons artificiels.

- Sont admis : les gravillons naturels (C. 4.2) conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 4.4.7.2. Spécifications

C. 4.4.7.2.1. Caractéristiques générales de granularité

La granularité des différentes fractions répond aux prescriptions du tableau C. 4.4.3.2.1.a. ou du tableau C. 4.4.3.2.1.b.

C. 4.4.7.2.2. Autres spécifications

| Caractéristique | Prescription | Catégorie | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’aplatissement | ( | FlNR | ( |
| Teneur en fines (% en masse) | < 1,5 < 4 | f1,5 f4 | D > 8 mm D < 8 mm |
| Résistance à la fragmentation (Coefficient Los Angeles) | ( | LANR | ( |
| Résistance à l’usure (Coefficient Micro-Deval) | ( | MDENR | ( |
| Masse volumique réelle | ( | Valeur déclarée | ( |
| Coefficient d’absorption d’eau | ( | Valeur déclarée | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Soufre total (%) | < 1 | Valeur de seuil | ( |
| Chlorures (%) | < 0,01 | Valeur déclarée | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | < 10 | SC10 | ( |
| Sensibilité des gravillons au gel dégel | < 1 | F1 | ( |
| Constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut-fourneau | ( | NR | L’utilisation de laitiers de haut fourneau dans les bétons pour ouvrages d’art est interdite |
| Réaction alcali-silice | ( | Valeur déclarée | ( |
| Résistance au polissage (PSV) | ( | PSVNR | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

A titre d’information, les gravillons conformes à la catégorie minimale f1,5 CA SA NG selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus :

#### C. 4.4.7.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C.4.4.7.3.1. Système d’attestation de conformité

Les gravillons pour revêtement en béton et éléments linéaire en béton relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent imposer le système 1+ dans des cas particuliers dûment justifiés.

#### C.4.4.7.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t | Pour chaque calibre |
| Absorption d’eau | 1/chantier | ( |
| Masse volumique réelle | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Chlorures | 1/chantier | ( |
| Teneur en éléments coquilliers | 1/chantier | ( |
| Résistance au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Réaction alcali-silice | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

# C. 5. GRAVES

## C. 5.1. Description

Les graves sont des matériaux granulaires inertes utilisés dans la construction. Elles peuvent être naturelles, artificielles ou recyclées. Les graves peuvent résulter d’un mélange de sable (C.3.) et de gravillons (C.4.).

Grave est l’appellation donnée aux granulats de dimensions d = 0 et D < 45 (EN 13043 et EN 12620) ou D< 90 (EN 13108-8) ou D > 6,3 (EN 13242).

Les classes granulaires sont spécifiées en utilisant les dimensions de tamis données par les normes citées ci-dessus et comprenant la série de base plus la série 2.

Elles ne peuvent pas contenir des éléments dont la nature, la forme, la dimension et la teneur peuvent être nuisibles à l’usage, tels que : grumeaux d’argile, charbon, lignite, cokes matières végétales, déchets organiques, sels nuisibles solubles ou insolubles, schistes houillers, etc.

Les graves naturelles et issues de matériaux artificiels ou recyclés sont conformes aux exigences du présent Cahier des Charges Type et répondent, selon leur utilisation, aux prescriptions minimales reprises au C.5.4.

## C. 5.2. GRAVES NATURELLES

Les graves naturelles sont des granulats d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique. Elles reprennent les matériaux repris aux chapitres C.3.2 (sables naturels) et C.4.2. (gravillons naturels).

Note :	Certains produits de scalpage (obtenus par criblage de produits bruts issus du gisement généralement avant ou immédiatement après concassage primaire) peuvent répondre aux exigences des graves.

## C. 5.3. GRAVES issues de matériaux artificiels ou recyclés

### C. 5.3.1. Graves artificielles ou recyclées

Une grave issue de matériaux artificiels est une grave d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou autres.

Une grave issue de matériaux recyclés est une grave résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la construction.

Les graves issues de matériaux artificiels et recyclés comprennent des matériaux repris aux chapitres C.3.3 (sables artificiels et recyclés) et C.4.3. (gravillons artificiels et recyclés). Ces graves comprennent également les graves issues d’un mélange d’au moins deux des composants suivants : granulats artificiels, granulats recyclés et granulats naturels.

### C. 5.3.2. AGREGATS D’ENROBES BITUMINEUX (AEB)

Les agrégats d’enrobés bitumineux utilisés comme constituants des mélanges bitumineux sont conformes à la NBN EN 13108-8.  Ils sont désignés par l’abréviation U RA 0/D où U est la dimension des agrégats et D la dimension des granulats de l’enrobé, et répondent aux prescriptions suivantes :

- Le concassage ou le fraisage doit être effectués de manière telle que les matériaux à recycler présentent un calibre apparent (U) de maximum 40 mm pour le recyclage à froid et de 63 mm pour le recyclage à chaud.

- Lors du stockage, les mesures nécessaires sont prises en vue d’éviter la ségrégation et l’agglomération des matériaux concassés ou fraisés.

- L’enrobé à recycler doit être enlevé, transporté et stocké de manière à éviter toute souillure.

- Sont interdits, les gravillons de granulats recyclés hydrocarbonés et les fraisats qui contiennent du goudron ou un bitume très vieilli et/ou très oxydé sauf si l’utilisation d’un réjuvénant peut lui rendre les caractéristiques d’un bitume permettant d’obtenir les performances auxquelles doit répondre l’enrobé (notamment la résistance aux déformations permanentes).

- Un lot d’agrégats d’enrobés bitumineux est considéré comme homogène si aucun résultat d’analyse ne s’écarte, en valeur absolue en plus ou en moins, de la valeur moyenne, de plus de :

*	1% pour la teneur en liant

*	10% pour la teneur en gravillons

*	3% pour la teneur en fines

*	10 dixièmes de mm pour la pénétrabilité de bitume récupéré

- Teneur en matériaux étrangers : l’agrégat d’enrobé bitumineux est classé en catégorie Fdec.

- Propriétés du liant : catégorie Pdec.

- L’origine des agrégats d’enrobés doit être déclarée (famille d’enrobés, nature des granulats).

- A l’exception de la granularité les caractéristiques du granulat de l’agrégat d’enrobé bitumineux répondent à la catégorie NR.

### C. 5.3.3. grave issue du criblage de recyclage

Grave issue du criblage de granulats recyclés.

## C. 5.4. SPECIFICATIONS DES GRAVES SELON LEUR UTILISATION

### C. 5.4.1. GRAVE POUR SOUS-FONDATION

Les graves sont conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 5.4.1.1. Nature et origine

Sont admises :

- les graves naturelles, artificielles ou recyclées constituées des matériaux repris au C. 3.4.2. et C. 4.4.1.

- Les agrégats d’enrobés bitumineux (C. 5.3.2.)

#### C. 5.4.1.2. SPECIFICATIONS

C.5.4.1.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA75)

| Tamis | 0/8 | 0/10 | 0/14 | 0/20 | 0/31,5 | 0/40 | 0/63 | 0/80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
| 80 |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 - 99 |
| 63 |  |  |  |  | 100 |  | 75 - 99 |  |
| 40 |  |  |  | 100 |  | 75 - 99 |  |  |
| 31,5 |  |  |  |  | 75 - 99 |  |  |  |
| 28 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 100 |  | 75 - 99 |  |  |  |  |
| 16 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 75 - 99 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 75 - 99 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 75 - 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie | GA75 | GA75 | GA75 | GA75 | GA75 | GA75 | GA75 | GA75 |

C.5.4.1.2.2. Tolérances sur la granularité des graves déclarée par le fournisseur (catégorie GTA20)

| Tamis | 0/8 | 0/10 | 0/14 | 0/20 | 0/31,5 | 0/40 | 0/63 | 0/80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  | + 5 |
| 63 |  |  |  |  |  |  | + 5 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | + 5 |  | + 20 |
| 31,5 |  |  |  |  | + 5 |  | + 20 |  |
| 20 |  |  |  | + 5 |  | + 20 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | + 20 |  |  |  |
| 14 |  |  | + 5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | + 5 |  | + 20 |  |  |  |  |
| 8 | + 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 |  |  | + 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | + 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | + 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,063 (1) | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 | + 4 |
| Tolérance | GTA20 | GTA20 | GTA20 | GTA20 | GTA20 | GTA20 | GTA20 | GTA20 |

#### (1) Sauf pour les catégories f3, f5 et f7.

#### C. 5.4.1.2.3. Autres spécifications

Les graves répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 15 | f15 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) Réseaux I et IIa Réseau IIb et III | < 35 < 50 | MDE35 MDE50 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 40 | LA40 | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,7 | SS0,7 | Grave recyclée dans le cas où la fondation contient un liant hydraulique. |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4. |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La somme MDE + LA est < 65 pour les Réseaux I et IIa

- La somme MDE + LA est < 80 pour le Réseau IIb et III

- La stabilité volumique est < 5% pour les graves et gravillons recyclés et pour le C. 4.3.13.

C. 5.4.1.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C. 5.4.1.3.1. Système d’attestation de conformité

Les graves pour sous-fondation relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.5.4.1.3.2. ci-après.

#### C. 5.4.1.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.5, C.4.3.8, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 5.4.2. GRAVE POUR FONDATION EN EMPIERREMENT

Les graves sont conformes à la norme NBN EN 13242.

#### C. 5.4.2.1. Nature et origine

Sont admises :

- les graves naturelles, artificielles ou recyclées constituées des matériaux repris au C. 3.4.2. et C. 4.4.2.

- Les agrégats d’enrobés bitumineux (C. 5.3.2.)

#### C. 5.4.2.2. SPECIFICATIONS

C.5.4.2.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA80)

| Tamis | 0/8 | 0/10 | 0/14 | 0/20 | 0/31,5 | 0/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 |  |  |  |  |  | 100 |
| 63 |  |  |  |  | 100 | 98 - 100 |
| 40 |  |  |  | 100 | 98 - 100 | 80 - 99 |
| 31,5 |  |  |  |  | 80 - 99 |  |
| 28 |  |  | 100 | 98 - 100 |  |  |
| 20 |  | 100 | 98 - 100 | 80 - 99 |  |  |
| 16 | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 98 - 100 | 80 - 99 |  |  |  |
| 10 | 98 - 100 | 80 - 99 |  |  |  |  |
| 8 | 80 - 99 |  |  |  |  |  |
| Catégorie | GA80 | GA80 | GA80 | GA80 | GA80 | GA80 |

Tableau C. 5.4.2.2. Caractéristiques générales de granularité suivant NBN EN 13242

C.5.4.2.2.2. Tolérances sur la granularité des graves déclarée par le fournisseur (catégorie GTA20)

Les tolérances sur la granularité répondent aux prescriptions du C. 5.4.1.2.2.

#### C. 5.4.2.2.3. Autres spécifications

Les graves répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines (%) | < 9 | f9 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 2,5 | ( | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D ≤ 8 D >8 |
| Pourcentage en masse de grains semi-concassés ou entièrement concassés | 90-100 | C90/3 | ( |
| Pourcentage en masse de grains entièrement roulés | 0 à 3 |  | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.4. et C.4.3.15. |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,7 | SS0,7 | Graves recyclées |
| Soufre total | < 1 | S1 | Graves artificielles et recyclées |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13242 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- Teneur en matières organiques (suivant NBN EN 1744-1) : négatif.

- La stabilité volumique est < 5% pour les graves et gravillons recyclés et pour le C.4.3.13.

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale Cc f9 NG selon PTV 411, sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 5.4.2.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C. 5.4.2.3.1. Système d’attestation de conformité

Les graves pour sous-fondation relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.5.4.2.3.2. ci-après.

#### C. 5.4.2.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité et teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Pourcentage de grains concassés/roulés | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Matière organique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’eau | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.1, C. 4.3.4, C. 4.3.5, C.4.3.8, C. 4.3.13 et C. 4.3.15) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 5.4.3. GRAVE POUR BETON MAIGRE

Les graves sont conformes à la NBN EN 12620.

#### C. 5.4.3.1. Nature et origine

Sont admises les graves naturelles, artificielles ou recyclées constituées des matériaux repris au C. 3.4.4. et C. 4.4.3.

#### C. 5.4.3.2. SPECIFICATIONS

C.5.4.3.2.1. Caractéristiques générales de granularité (catégorie GA90) et caractéristiques supplémentaires

| Tamis | 0/8 | 0/10 | 0/14 | 0/20 | 0/31,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  |  |  |  | 100 |
| 40 |  |  |  | 100 | 98 - 100 |
| 31,5 |  |  |  |  | 90 - 99 |
| 28 |  |  | 100 | 98 - 100 |  |
| 20 |  | 100 | 98 - 100 | 90 - 99 |  |
| 16 | 100 |  |  |  | 70 + 20 |
| 14 |  | 98 - 100 | 90 - 99 |  |  |
| 10 | 98 - 100 | 90 - 99 |  | 70 + 20 |  |
| 8 | 90 - 99 |  | 70 + 20 |  |  |
| 4 | 70 + 20 | 70 + 20 |  |  | 40 + 20 |
| 2 |  |  | 40 + 20 | 40 + 20 |  |
| 1 | 40 + 20 | 40 + 20 |  |  |  |
| Catégorie | GA90 | GA90 | GA90 | GA90 | GA90 |

#### C. 5.4.3.2.2. Autres spécifications

Les graves répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 11 | f11 | ( |
| Qualité des fines (MB) (g/kg) | < 1,5 | ( | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 50 ≤ 35 | Fl50 FI35 | D≤8 D > 8 |
| Masse volumique réelle (Mg/m³) | ≥ 2,00 | − | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | < 2 | F2 | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise (min.) et réduisant la résistance du béton (%) | < 120 < 20 | Valeur de seuil | ( |
| Sulfates solubles dans l’eau | < 0,2 | SS0,2 | Grave recyclée |
| Soufre total | < 1 | S1 | Grave recyclée |
| Stabilité volumique (%) | < 3 | ( | Pour C.4.3.15. |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 12620 (1) | ( | NR | ( |

(1)	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

- La stabilité volumique est < 5 pour les graves et gravillons recyclés et pour le C. 4.3.13.

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale Cc f11 NG selon PTV 411, sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

C. 5.4.3.3. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C. 5.4.3.3.1. Système d’attestation de conformité

Les graves pour béton maigre relèvent du système 2+.

Les documents d’adjudication peuvent prévoir des essais en vue d’une réception technique préalable des matériaux à charge de l’adjudicataire suivant les prescriptions reprises au tableau C.5.4.3.3.2. ci-après.

#### C. 5.4.3.3.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Coefficient d’aplatissement | 1/5000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Constituants augmentant le temps de prise et réduisant la résistance du béton | 1/chantier | ( |
| Sulfate soluble dans l’acide | 1/chantier | ( |
| Soufre total | 1/chantier | ( |
| Sensibilité au gel-dégel | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques spécifiques (C. 4.3.5, C.4.3.8 et C. 4.3.13) | 1/1000 t avec au moins 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

### C. 5.4.4. GRAVE POUR GRAVE-BITUME

Les graves sont conformes à la NBN EN 13043

#### C. 5.4.4.1. Nature et origine

Sont admises :

- les graves naturelles constituées des matériaux repris au C. 3.2. et C.4.2

- les graves artificielles ou recyclées constituées des matériaux repris au C. 3.3.4., C. 3.3.6, C. 3.3.7, C. 4.3.4 et C. 4.3.15.

- Les agrégats d’enrobés bitumineux (C. 5.3.2.)

#### C. 5.4.4.2. SPECIFICATIONS

C.5.4.4.2.1. Caractéristiques générales de granularité

Caractéristiques générales de granularité (categorie GA90 selon NBN EN 13043 et GA selon NBN EN 13285) et valeurs déclarées par le producteur (selon NBN EN 13285)

| Tamis | Pourcentage en masse de passant |
| --- | --- |
|  | 0/20 | 0/14 |
|  | Spécification | Valeur déclarée | Spécification | Valeur déclarée |
| 40 | 100 | ( | ( | ( |
| 28 | 98 à 100 | ( | 100 | ( |
| 20 | 90 à 99 | ( | 98 à 100 | ( |
| 14 | ( | ( | 90 à 99 | ( |
| 10 | 55 à 85 | 63 à 77 | ( | ( |
| 8 | ( | ( | 55 à 85 | 63 à 77 |
| 4 | 35 à 65 | 43 à 57 | 35 à 65 | 43 à 57 |
| 2 | 22 à 50 | 30 à 42 | 22 à 50 | 30 à 42 |
| 1 | 15 à 40 | 22 à 33 | 15 à 40 | 22 à 33 |
| 0,5 | 10 à 35 | 15 à 30 | 10 à 35 | 15 à 30 |

A titre d’information, les graves conformes à la catégorie minimale C f9 selon PTV 411 sont censés répondre aux prescriptions ci-dessus.

#### C. 5.4.4.2.2. Autres spécifications

Les graves répondent aux prescriptions suivantes :

| Caractéristique | Prescription | Catégorie minimale | Précisions complémentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en fines | < 9 | f9 | ( |
| Qualité des fines (MB) | < 1,5 | ( | ( |
| Résistance à la fragmentation (Los Angeles) | < 30 | LA30 | ( |
| Résistance à l’usure (Micro-Deval) | < 25 | MDE25 | ( |
| Coefficient d’aplatissement | < 20 | FI20 | Grave 0/20 |
|  | < 25 | FI25 | Grave 0/14 |
| Stabilité dimensionnelle des scories d’aciéries | < 3,5 | V3,5 | ( |
| Autres caractéristiques mentionnées à la NBN EN 13043 (1) | ( | NR | ( |

(1) 	Les documents d’adjudication précisent les catégories minimales auxquelles doivent répondre ces caractéristiques pour des applications spéciales.

C. 5.4.4.4. RECEPTION DES MATERIAUX

#### C. 5.4.4.4.1. Système d’attestation de conformité

Les graves pour grave-bitume relèvent du système 2+.

#### C. 5.4.4.4.2. Fréquences minimales d’essai

| Caractéristique | Fréquence d’essai | Notes |
| --- | --- | --- |
| Granularité | 1/1000 t ou 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Teneur en fines | 1/1000 t ou 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Qualité des fines | 1/1000 t ou 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Forme des graves | 1/5000 t ou 1/chantier | Pour chaque calibre |
| Résistance à la fragmentation | 1/chantier | ( |
| Résistance à l’usure | 1/chantier | ( |
| Stabilité volumique | 1/chantier | ( |
| Autres caractéristiques pour applications spéciales | A préciser dans les documents d’adjudication | ( |

# Text boxes

TABLEAU C.4.4.2.2.1.b.

TABLEAU C.4.4.3.2.1.b.