## C. 6.3. Granulats d'argile expansée pour remblai

### C. 6.3.1. Description

Les granulats d'argile expansée répondent au C. 4.3.11.

### C. 6.3.2. Spécifications

Les granulats d’argile expansée sont couverts et conformes à la norme NBN EN 13055-1 et -2. Les granulats seront attestés par un marquage CE (système 2+) tel que décrit dans l’Annexe ZA de la norme NBN EN 13055-1 et -2.

Les données ci-après concernent les applications remblais légers en Génie Civil et couvrent l’utilisation de l’argile expansée comme remblai léger drainant et matériaux isolants pour les routes, voies ferrées et autres surfaces de trafic ou de remplissage pour des structures :

- le calibre des granulats, la granulométrie et la forme seront déterminés et déclarés selon NBN EN 13055-2 avec maximum 15% < d et 10% > D :

- calibre 8/16 rond

- calibre 4/10 rond

- calibre 4/8 concassé

- calibre 0/4 concassé

- la masse volumique sèche en vrac (apparente) non compactée sera déterminée et déclarée selon NBN EN 13055-2 – soit avec une variation de  ± 15% avec maximum 100 kg/m³ :

- 8/16 rond : 340  kg/m³

- 4/10 rond : 430  kg/m³

- 4/8 concassé : 320  kg/m³

- 0/4 concassé : 500  kg/m³

- la masse volumique apparente sèche et compactée : une valeur indicative du tassement sous compactage sera transmise par le fournisseur

- granulats ronds : augmentation de 10 à 15%

8/16 rond : 340 x 12.5% = ± 380 kg/m³

- granulats concassés : augmentation de 15 à 20% pour les granulats et 20 à 25% pour les

sables

- 4/8 concassé : 320 x 17.5% = ± 380 kg/m³

- 0/4 concassé : 500 x 22.5% = ± 620 kg/m³

- le % d’humidité sera déterminée conformément à la NBN EN 1097-5

- la masse volumique apparente humide et compactée :

l’absorption d’eau de référence pour tenir compte d’une valeur moyenne humide dans le sol sera celle obtenue après 28 jours; ce % d’absorption sera à majorer à la masse volumique sèche compactée. L’essai est conforme à la NBN EN 1097-6 annexe C.

- calibre 4/10 : 60% d’absorption, soit 470 x 1,6 = ± 760 kg/m³

- calibre 8/16 : 70% d’absorption, soit 380 x 1,7 = ± 650 kg/m³

- angle de frottement interne (φ) :

( = 35° pour les granulats type 8/16-4/10 ronds et 40-45° pour les concassés et sables légers

- la cohésion (c) est considérée comme nulle

- l’aptitude au drainage et les vides entre les grains compactés sont importants pour les ouvrages de retenue.  La perméabilité à l’eau est supérieure à 10-³ m/s.

- vides : 4/10 et 8/16 ronds =  ± 380 l/m³

- vides : 4/8 concassé = ± 420 l/m³

- vides : 0/4 concassé =  ± 330 l/m³

- la compression ou capacité de portance sera déterminée selon NBN EN 13055-2 Annexe A (Note : la compressibilité à 10% de déformation n’est pas une valeur de calcul, mais uniquement de caractérisation du granulat. Il sera plus pertinent de considérer le module de compressibilité et de charge admissible correspondant à une déformation maximum de 2%) :

- CS (2) > 0.2 N/mm² - 2% de déformation

- CS (10) > 0.4 N/mm² - 10% de déformation

selon la masse volumique apparente sèche du granulat

- le gel-dégel sera déterminé et déclaré selon NBN EN 13055-2 Annexe B

maximum 4%

### C. 6.3.3. Livraison

Les granulats d'argile expansée sont amenés par camions bennes ou par camions citernes à déchargement pneumatique équipés spécialement à cet effet.

Les granulats doivent clairement être marqués CE à la livraison sur l’emballage ou sur le bon de livraison avec les informations suivantes :

- nom du produit ou autres caractéristiques identifiables ;

- nom ou marque identifiable et adresse du fournisseur ;

- date de livraison ;

- classe de réaction au feu Euroclasse A1 ;

- désignation du type de granulat ;

- quantité de granulats en m³