Précisions et commentaires relatifs au chapitre G 
– revetements du CCT RW 99 : 2009

# G. 1. Revêtements en béton de ciment

L’épaisseur du revêtement en béton et la surlargeur sont vérifiées par DimMet ou par une méthode de dimensionnement qui doit être agréée par le fonctionnaire dirigeant.

# G. 1.1.1. Description – Généralités

Sur le réseau I, il sera préférentiellement fait usage de revêtements continus.

Sur le réseau II, le choix se fera en tenant compte des conditions locales, des données de trafic et éventuellement de contingences économiques.

Sur le réseau III, il sera généralement fait usage de revêtements discontinus.

# G. 1.1.2.2. Revêtements continus – Dimensions des bandes

- Indiquer la largeur des bandes.

- Préciser le cas échéant la pente transversale (à défaut, celle-ci est > 2,5 %).

- Préciser si le filet d’eau est armé et bétonné simultanément à la voie de circulation.

Lorsqu’un filet d’eau jouxte la voie de circulation, celui-ci est armé et bétonné simultanément au revêtement de manière à remplir le rôle de surlargeur et à éliminer le problème du joint.  La face supérieure du filet d’eau sera réalisée sans pente transversale et 5 mm plus bas que le bord du revêtement proprement dit.

# G. 1.1.3.2. Revêtements discontinus – Dimensions des dalles

- Indiquer la largeur et la longueur des dalles.

- Préciser le cas échéant la pente transversale (à défaut, celle-ci est > 2,5 %).

- Préciser si le filet d’eau est bétonné simultanément à la voie de circulation.

Si les circonstances locales le permettent, il est recommandé de bétonner le filet d’eau simultanément au revêtement de manière à remplir le rôle de surlargeur et à éliminer le problème du joint.  La face supérieure du filet d’eau sera réalisée sans pente transversale et 5 mm plus bas que le bord du revêtement proprement dit.

# G. 1.2.1. Matériaux

Le cas échéant, indiquer au C. 3.4.5.2 les catégories minimales relatives aux autres caractéristiques (applications spéciales).

Le cas échéant, indiquer au C. 4.4.4.2. :

- si les gravillons peuvent être de catégorie LA30, MDE25 et/ou PSV40.

- les catégories minimales relatives aux autres caractéristiques (applications spéciales).

# G. 1.2.4.1.2. Ferraillage des bandes – Dimensions et positions des armatures

Dans le cas où l’épaisseur du revêtement diffère de 180, 200 ou 230 mm, indiquer les caractéristiques prévues au tableau (diamètre, écartement, ...).

# G. 1.2.4.2. Dimensions et ferraillage des culées d’ancrage

Indiquer la position et le nombre de culées d’ancrage.

Au cas où le revêtement prolonge un revêtement existant de même nature, la culée est remplacée par un ancrage à celui-ci.

# G. 1.2.5.1. Composition du béton – DEFINITION

Le cas échéant, indiquer si les gravillons doivent être de couleur et préciser les paramètres de chromaticité et de luminosité au C. 4.4.4.2. s’ils diffèrent de ceux mentionnés.

# G. 1.2.5.2. Composition du béton

- Indiquer la dimension maximale du calibre nominal des granulats.

- Le cas échéant, imposer l’addition d’un entraîneur d’air pour une couche supérieure caractérisée par un Dmax du granulat > 20 mm.

- Indiquer si la mise en œuvre de deux couches de bétons de compositions différentes est imposée et préciser leurs types.

- L’addition d’un entraîneur d’air permet d’améliorer la résistance au gel des bétons.  Rappelons toutefois qu’il entraîne une diminution de la résistance en compression.

- La mise en oeuvre du béton en 2 couches de compositions différentes, béton frais sur béton frais, peut s’indiquer dans certains cas, notamment :

- utilisation dans la couche supérieure de granulats à haut PSV (amélioration de la rugosité), de granulats fins (réduction du bruit), de granulats colorés (esthétique/visibilité) ou de béton coloré

- utilisation dans la couche inférieure de granulats de débris de béton.

# G. 1.2.6. FABRICATION, TRANSPORT et mise en OEUVRE

Indiquer si le document de référence RW99-A1 est d’application dans le cas où l’entreprise comprend plusieurs sections inférieures à 1000 m² réalisées successivement avec un même type de béton et dont la somme est supérieure à 1000 m².

# G. 1.2.6.3. Mise en oeuvre

Tout autre système de commande automatique du dispositif de réglage doit être agréé préalablement par le fonctionnaire dirigeant, comme par exemple :

- Un système permettant d’assujettir le profil en long des bords de la bande en cours de pose à un ski glissant sur la bande adjacente.  La longueur de ce ski est alors de 6 m minimum

- Si la pente transversale est commandée en cours de pose par un dispositif automatique et si la largeur de pose est inférieure ou égale à 4 m, il suffit qu’un seul des deux côtés soit assujetti.

# G. 1.2.7.1.1. Joints de construction (TRANSVERSAUX)

Dans le cas où le revêtement en béton est posé avant l’enrobé adjacent, le joint est scellé au moyen d’une bande préfabriquée en bitume (cfr. G. 2.2.8.7.3).

Les joints de construction entre dalles bétonnées, goujonnés si requis, sont une charge d’entreprise.

# G. 1.2.7.1.2. Joints de retrait des revêtements discontinus

- Préciser l’emplacement de ces joints dans les cas particuliers (giratoires, pattes d’oies, aménagements urbains, ....).

Dans les cas précités, il est conseillé d’établir un plan de dalles précisant les joints et armatures prévus.

Les joints de retrait, goujonnés si requis, sont une charge d’entreprise.

# G. 1.2.7.2. Joints longitudinaux

Préciser l’emplacement et le type des joints longitudinaux.

# G. 1.2.7.5. Scellement des joints

Préciser le type de scellement.

# G. 1.2.8. Traitement de surface

Indiquer le type de traitement de surface.

Le dénudage est toujours imposé sur le réseau I et sur toute chaussée où une rugosité élevée est nécessaire.

L’impression est réservée à certaines applications urbaines impliquant une circulation lente.

# G. 1.2.8.1. Traitement de surface – Brossage

Pour le réseau III, indiquer si le brossage est autorisé dans le sens longitudinal.

# G. 1.2.8.2. Traitement de surface – DENUDAGE

L’attention est attirée sur la configuration de la machine de brossage et en particulier sur le fait qu’une brosse située à l’avant ou à l’arrière des essieux de l’engin porteur peut favoriser l’irrégularité du dénudage.

# G. 1.2.8.3. Traitement de surface – IMPRESSION

Spécifier la couleur et le motif d’impression.

L’attention est attirée sur le coût particulièrement élevé de certaines teintes.  Il y a donc lieu de réserver ces produits à des zones particulières que l’on désire mettre en évidence.

# G. 1.2.10.1. Protection du béton frais contre la dessicCation

Indiquer si la protection contre la dessiccation est réalisée au moyen d’une membrane étanche.

# G. 1.2.11. Traitement du béton durci par PRODUIT D’IMPREGNATION

Indiquer si le béton durci subit un traitement par produit d’imprégnation.

# G.1.3.2.1. Planéité longitudinale à l’APL

- Le cas échéant, indiquer les cas particuliers où l’essai est effectué à 21,6 km/h.

- Indiquer si les prescriptions relatives au CP40 m sont d’application.

- Préciser, éventuellement, les zones particulières non soumises à prescription en matière de CP10 m voire même de CP 2,5 m

- Le CP2,5m est directement lié au réglage de la machine de mise en œuvre.

- Le CP10m est directement lié au dispositif de guidage de la machine de mise en œuvre (fils, coffrages, ...).

- Le CP40m est directement lié au profil en long de la chaussée.

# G. 1.3.2.3. Coéfficient de frottement transversal ET G. 1.3.2.4. – COEFFICIENT DE FROTTEMENT LONGITUDINAL

La rugosité dépend à la fois de la macrotexture et de la microtexture du revêtement.  La première dépend de la composition du béton et de son traitement de surface, tandis que la seconde est liée aux caractéristiques de la pierre, traduites principalement par le coefficient de polissage accéléré (PSV).

L’attention est attirée sur le fait qu’il peut être nécessaire, si l’on désire imposer des CFT plus élevés que ceux prévus au CCT RW99, d’imposer également un relèvement des valeurs de PSV.

# G. 1.3.2.5. TEXTURE DE SURFACE

Préciser si la texture est d’application et les valeurs imposées.

A titre d’exemple, 	pour les bétons brossés 	PMT > 0,75 mm

pour les bétons dénudés	PMT > 1,00 mm

PMT est la profondeur moyenne de texture mesurée à la tache de sable.

La mesure peut également être réalisée au moyen d’un capteur laser.

# G. 1.3.2.6. COULEUR DU BETON

Indiquer les paramètres de chromaticité et de luminosité si la teinte est différente de celles mentionnées au G. 1.3.2.6.

# G. 1.4.2.1.1. Vérifications après exécution – Caractéristiques de masse du béton - Echantillonnage

Indiquer, le cas échéant, s’il est prévu de regrouper plusieurs sections.

Pour les chantiers de grande surface, il est recommandé de prédéterminer les lots dans les documents d’adjudication.

# G. 1.4.2.2 Vérifications après exécution – Caractéristiques de surface

Indiquer, le cas échéant, si les zones d’immobilisation constituent également des lots.